498671425--桂科能0330015-5A/01           公开

科 技 报 告

报告名称：复合改性膨润土净化剂研制技术报告

报告类型：最终报告

支持渠道：广西科技创新能力与条件建设计划

编制单位：中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

编制时间：2015-01-12_

科技报告基本信息表

| 1. 报告名称：复合改性膨润土净化剂研制技术报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 作者及作者单位：肖筱瑜，中国有色桂林矿产地质研究院有限公司；李蘅，中国有色桂林矿产地质研究院有限公司；刘静静，中国有色桂林矿产地质研究院有限公司；张静，中国有色桂林矿产地质研究院有限公司；徐文炘，中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 公开范围（分为公开和延期公开，延期公开需明确延期时间）公开 |  |  |  |  | 4. 2015-01-12 |  |  |  |
| 5. 报告编号（单位机构代码+项目编号+/顺序号，XXXXXXXXX -- NNNNUUNNNNNN/NN） 498671425--桂科能0330015-5A/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 备注（需要注明的一些特殊事项，如延期公开报告的查询权限、免责声明、报告与其他工作或成果的联系等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 摘要（1000字以内） 本研究采用不同的改性剂改性后，得到具有对不同污染物去除能力强的改性膨润土。并把改性膨涧进行挤出成型和灼烧定型，制成适于水处理的颗粒状净化剂。根据要处理的废水中污染物的特点，选择搭配改性膨润土的种类和数量进行组合搭配，得到最佳的改性膨润土净水柱或反应墙等，用于污水治理工程。本研究采用动态再生的方法，解决了静态再生的倒液分离困难的问题，且再生效果好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.关键词（3-8个）：改性膨润土；挤出成型；灼烧定型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 项目信息 | 项目名称 |  | 复合改性膨润土净化剂研制 |  |  |  |  |  |
|  | 依托部门 |  | 广西科技厅 |  |  | 计划名称 |  | 广西科技创新能力与条件建设计划 |
|  | 项目编号 |  | 桂科能0330015-5A |  |  | 领域（重大科学研究计划不填） |  |  |
|  | 第一承担单位 |  | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 参加单位（不超过12家） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总经费 |  | 40万元 |  |  |  | 国拨经费 | 30万元 |
|  | 项目负责人 |  | 肖筱瑜 |  |  |  | 起止年月 | 2003.03～ 2005.12 |
| 10. 联系人 | 姓名 | 肖筱瑜 | 电话 | 0773-5839747 |  |  | E-Mail | KDY＿TWS@wuling.com |
|  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |

目 录

1	天然膨润土物理化学性能研究	1

1.1	膨润土概论	1

1.1.1	膨润土的概念	1

1.1.2	膨润土的矿物学特征	1

1.2	蒙脱石的晶体结构	1

1.3	蒙脱石的化学组成	4

1.4	蒙脱石的基本特征	6

1.5	膨润土的类型	6

1.6	膨润土的物理和化学性质	7

2	膨润土提纯及改性方法研究	9

2.1	膨润土的提纯	9

2.1.1	膨润土的干法提纯	9

2.1.2	膨润土的湿法提纯	9

2.2	膨润土改性	11

2.2.1	膨润土的改性原理	11

2.2.2	膨润土的改性方法	13

2.2.3	改性膨润土样品的制备	14

2.3	膨润土的应用	15

2.3.1	在环保领域的应用	16

2.3.2	膨涧士环境修复中应用发展趋势	17

2.3.3	含重金属废水处理技术的研究进展	17

2.3.4	本研究的膨润土应用情况	19

3	膨润土特征研究	19

3.1	膨润土原土	19

3.1.1	膨润土原土的化学组成	19

3.1.2	膨润土原土的X射线衍射	20

3.1.3	膨润土原土的扫描电镜特征	24

3.1.4	膨润土原土的比表面积	25

3.2	改性膨润土	25

3.2.1	改性膨润土的化学组成	25

3.2.2	改性膨润土的X射线衍射	26

3.2.3	改性膨润土扫描电镜特征	32

3.2.4	改性膨润土的比表面积	35

4	膨润土去除污染物静态实验结果研究	36

4.1	膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr效果	36

4.1.1	高温改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr效果	36

4.1.2	提纯后膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr效果	37

4.1.3	硫酸改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr效果	37

4.1.4	盐政性后膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的效果	37

4.1.5	改性剂用量对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的效果	38

4.1.6	改性剂pH值对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的效果	38

4.1.7	改性时间对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的效果	39

4.1.8	复合改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的效果	39

4.2	改性膨润土去除垃圾渗滤液中氨氮的效果	40

4.3	改性膨润土去除垃圾渗滤液中BOD5的实验结果	40

4.3.1	不同改性剂对改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度效果	41

4.3.2	改性剂用量对聚合氦化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度效果	41

4.3.3	改性剂pH值对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度效果	42

4.3.4	复合改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度效果	42

4.4	改性膨润土去除废水中Cr6+的实验结果	43

4.4.1	不同改性剂改性的膨润土去除废水中Cr6+效果	43

4.4.2	在不同pH值条件下改性的膨润土去除废水中Cr6+效果	43

4.4.3	复合改性膨润土去除废水中Cr6+效果	44

4.4.4	在不同浓度的废水中改性膨润土的去除Cr6+的效果	44

4.5	改性膨润土去除溶液中Zn2+的实验结果	45

4.6	改性膨润土去除溶液中Pb2+的实验结果	45

4.7	改性膨润土去除溶液中磷的实验结果	46

4.8	改性膨润土静态实验小结	46

4.8.1	膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr效果	46

4.8.2	改性膨润土去除垃圾渗滤液中氨氮的效果	47

4.8.3	改性膨润土去除垃圾渗滤液中BODs的实验结果	47

4.8.4	改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度的实验效果	47

4.8.5	改性膨润土去除废水中Cr6+的实验结果	47

4.8.6	改性膨润土去除溶液中2n2+的实验结果	48

4.8.7	改性膨润土去除溶液中Pb2+的实验结果	48

4.8.8	改性膨润土去除溶液中磷的实验结果	48

5	动态条件下膨润土去除污染物实验结果研究	48

5.1	动态条件下膨润土去除Cr6+实验结果	48

5.1.1	天然膨润土去除Cr6+实验结果	48

5.1.2	改性膨润土去除Cr6+实验结果	50

5.1.3	动态条件下膨润土去除Cr6+吸附理论研究	51

5.1.4	动态条件下膨润土去除六价Cr6+实验小结	59

5.2	动态条件下天然膨润土和改性膨润土去除Pb2+和Zn2+实验结果	60

5.2.1	天然膨润土去除Pb2+和Zn2+实验结果	60

5.2.2	改性膨润土去除Pb外、Zn2+实验结果	62

5.2.3	动态条件下膨润土去除Pb2+、Zn2+吸附理论研究	64

6	改性膨润土反应墙处理废水研究	69

6.1	反应墙的发展及定义	69

6.2	反应墙处理模拟含Cr6+废水	69

6.2.1	反应墙实验材料的选择	69

6.2.2	反应墙的制备	70

6.2.3	反应墙去除废水中Cr6+的效果测试	71

6.2.4	反应墙去除废水中Cr6+的实验结果	71

6.2.5	反应墙处理模拟含Cr6+废水实验材料作用分析	84

6.2.6	反应墙处理模拟含Cr6+废水实验小结	85

6.3	反应墙处理垃圾渗滤液	86

6.3.1	反应墙实验材料的选择	86

6.3.2	反应器去除垃圾渗滤液中污染物的实验结果	87

7	示范工程	90

7.1	冲口垃圾填埋场渗滤液应急处理工程	90

7.2	鲁家村生活污水治理示范工程	91

8	膨润土的再生研究	92

8.1	荐生实验研究	92

8.1.1	再生剂的选择	92

8.1.2	再生膨润土重复使用效果	93

8.2	结果分析	93

9	结论	94

参考文献	96

插图清单

图1 硅氧四面体片结构	2

图2 铝氧八面体片结构	2

图3 铝（镁）氧（氢氧）八面体	2

图4 铝（镁）氧（氢氧）八面体三八面体片平面投影	2

图5 蒙脱石晶体单元层结构	3

图6 蒙脱石矿物晶体结构	3

图7 湿法工艺简图	10

图8 河南信阳原土X射线衍射图及数据	21

图9 宁明膨润土X射线衍射图及数据	22

图10 宜山膨润土X射线衍射图及数据	23

图11 百色膨润土X射线衍射图及数据	24

图12 膨润土原土的颗粒形貌特征	24

图13（A） 水洗信阳膨润土（1-1#）与膨润土原土的X射线衍射图	27

图13（B） 0.5%偏磷酸改性后的膨润土（1-2#）与清洗提取后膨润土的X射线衍射对照图	27

图14 硫酸改性后的膨润土（1-3#）与清洗提取后膨润土的X射线衍射对照图	28

图15 氯化铝改性后的膨润土（1-6#）与清洗提取后膨润土的X射线衍射对照图	29

图16 硫酸铁改性后的膨润土（1-15#）与清洗提取后膨润土的X射线衍射对照图	30

图17 聚合氯化铝改性后的膨润土（1-14#）与清洗提取后膨润土的X射线衍射对照图	31

图18 聚合氯化铝改性后的膨润土（1-37#）与清洗提取后膨润土的X射线衍射对照图	32

图19 六偏磷酸钠改性膨润土的颗粒形貌特征(1-2#)	33

图20 硫酸改性膨润土的颗粒形貌特征(1-3#)	33

图21 高温改性膨润土的颗粒形貌特征(1-4#)	34

图22 氯化铝改性膨润土的颗粒形貌特征(1-6#)	34

图23 硫酸亚铁改性膨润土的颗粒形貌特征（1-15#）	35

图24 聚合氯化铝改性膨润土的颗粒形貌特征(1-14#)	35

图25 聚合氯化铝改性膨润土的颗粒形貌特征(1-37#)	35

图26 吸附时间对膨润土原土处理废水的Cr6+去除率和Cr6+吸附量的影响图	49

图27 吸附时间对硫酸改性膨润土处理废水Cr6+去除率和Cr6+吸附量的影响图	50

图28 Giles等对固体自稀溶液中吸附的等温线分类	54

图29 吸附时间与吸附出除量的关系	56

图30 膨润土对不同浓度Cr6+的吸附曲线	58

图31 Langmuir等温方程拟合曲线	59

图32 Freundlich等温方程拟合曲线	59

图33 吸附时间对天然膨润土除Pb2+效率和吸附量的影响图	61

图34 吸附时间对天然膨润土除Zn2+效率和吸附量的影响图	61

图35 吸附时间对酸改性膨润土除Pb2+效率和吸附量的影响图	63

图36 吸附时间对酸改性膨润土除Zn2+效率和吸附量的影响图	63

图37 天然膨润土吸附Pb2+Langmuir等温方程拟合曲线	64

图38 改性膨润土吸附Pb2+Langmuir等温方程拟合曲线	65

图39 天然膨润土吸附Zn2+Langmuir等温方程拟合曲线	65

图40 改性膨润土吸附Zn2+Langmuir等温方程拟合曲线	65

图41 天然膨润土吸附Pb2+Freundlich等温方程拟合曲线	66

图42 改性膨润土吸附Pb2+Freundlich等温方程拟合曲线	66

图43 天然膨润土吸附Zn2++Freundlich等温方程拟合曲线	67

图44 改性膨润土吸附Zn2+Freunclich等温方程拟合曲线	67

图45 反应墙材料排序图	70

图46 介质I、II、V反应器示意图	70

图47 介质III、IV反应器示意图	71

图48 典型的等温吸附模式	72

图49 Cr6+溶液通过模型I和Ⅲ的去除效果曲线图	74

图50 Cr6+溶液通过模型I和V的去除效果曲线图	75

图51 Cr6+溶液通过模型II和V的去除效果曲线图	75

图52 Cr6+溶液通过介质IIl和IV的去除效果曲线图	76

图53 反应器I，II，III对低浓度溶液的去除效果曲线	77

图54 反应墙模型I对低浓度溶液的去除以及拟合线	78

图55 反应墙模型II对低浓度溶液的去除与拟合线	78

图56 反应墙模型Ⅲ对低浓度溶液的去除与拟合线	79

图57 反应器I，II，III对高浓度溶液的去除效果曲线图	80

图58 反应墙模型I对高浓度溶液的去除曲线以及拟合线	81

图59 反应墙模型II对高浓度Cr6+溶液的去除曲线以及拟合线	81

图60 反应墙模型III对高浓度溶液的去除曲线及拟合线	81

图61 低浓度的Cr6+溶液通过反应器I，II，Ⅲ对的渗流情况	83

图62 高浓度的Cr6+溶液通过反应器I，Ⅱ，Ⅲ时的渗流情况	84

图63 介质I、II、III反应器示意图	86

图64 介质Ⅳ反应器示意图	87

图65 各反应器出水氨氮变化曲线	87

图66 各反应器出水COD变化曲线	88

图67 各反应器出水总磷变化曲线	89

图68 桂林市冲口垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液应急处理工程工艺示意图	90

图69 桂林市鲁家村村落生活废水的处理工艺示意图	91

附表清单

表1 蒙脱石化学分析结果及结构式统计数据[4]	4

表2 蒙脱石矿物分类表[4]	5

表3 国内外膨润土主要化学成分对比	5

表4 膨润土属型分类	7

表5 我国各类型膨润土的阳离子含量变化范围[6]	7

表6 干法选矿的主要工艺过程和设备	9

表7 湿法的主要工艺过程和设备	10

表8 湿法提纯后的膨润土化学成分(W(B)×10-2）	11

表9 常用有机表而改性剂的特点及其适用范围	12

表10 膨润土的主要改性方法及目的和用途	13

表11 用水量与挤条效果表	15

表12 活化温度与膨润土强度表	15

表13 膨润土的用途	16

表14 膨润土化学成分WB×10-2	20

表15 提纯／改性膨润土成分分析结果	26

表16 改性前后膨润土比表面积、孔容积和平均孔径对比表	36

表17 膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的实验结果	37

表18 提纯膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的实验结果	37

表19 硫酸改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的实验结果	37

表20 盐改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的实验效果	38

表21 改性剂用量对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的影响	38

表22 pH值对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的影响	39

表23 改性时间对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的影响	39

表24 在不同温度活化定型的改性膨润土去除溶液中CODcr的效果	40

表25 改性后的膨润土去除垃圾渗滤液中氨氮效果	40

表26 改性膨润土去除垃圾渗滤液中BOD5实验效果	41

表27 改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度实验效果	41

表28 改性剂用量对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度的影响	42

表29 pH值对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度的影响	42

表30 活化定型温度对氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度的影响	43

表31 不同改性剂对膨润土去除废水中Cr6+效果的影响	43

表32 在不同pH值条件下改性膨润土去除溶液中Cr6+的效果	44

表33 在不同温度下活化定型的改性膨润土去除废水中Cr6+的效果	44

表34 在不同浓度的Cr6+废水中改性膨润土的去除效果	45

表35 不同改性剂对膨润土去除废水中Zn2+效果的影响	45

表36 不同改性剂对膨润土去除废水中Pb2+效果的影响	46

表37 改性膨润土去除溶液中磷的实验结果	46

表36 天然膨润土对Cr6+吸附动力学实验研究原始数捌	49

表37 硫酸改性膨润土除Cr6+试验原始数掘	50

表38 物理吸附与化学吸附的区别[77，78]	51

表39 膨润土对Cr6+吸附动力学试验研究原始数据	56

表40 膨润土吸附Cr6+的Lagergren二级吸附动力学参数	57

表41 膨润土对Cr6+等温吸附试验原始数掘	58

表42 膨润土吸附Cr6+的Langmuir和Freundlich等温线参数	59

表43 天然膨润土对Pb2+、Zn2+动态吸附试验结果	61

表44 改性膨润土对Pb2+、Zn2+动态吸附试验原始数掘	62

表45 膨润土吸附Pb2+和Zn2+的Langmuir等温线参数	67

表46 不网粒度酸改性土的去除率和渗流速度	69

表47 反应墙介质配比	70

表48 各个反应墙在处理高浓度废水时候的去除率	73

表49 低浓度废水通过I，l1，III三种介质反应墙时进出口浓度以及去除率结果	77

表50 高浓度废水通过I、I1、IlI三种介质反应墙进出口浓度以及去除率结果：	80

表51 I，II，III三种介质在处理低浓度金属溶液时的渗流体积	82

表52 I，II，III三种介质在处理高浓度金属溶液时的渗流体积	83

表53 稀释5倍的垃圾渗滤液的特征	86

表54 再生效果表	93

表55 再生改性膨润土去除Cr6+效果表	93

天然膨润土物理化学性能研究

膨润土概论

膨润土的概念

膨润土(bentonite)又叫膨土岩，源于1898年在美国怀俄l刿州福特本顿堡(Fort Benton)附近发现黄绿色的、柔和的、吸水可膨胀的黏土物质。美国地质学家W.C.Knigkt以其产地“Fort Benton”命名为“bentonite”。1972年在西班牙马德里举行的国际黏土会议(AIPEA)上，R．E.Crim提出“膨润土是以蒙脱石类矿物为主要组分的岩石，是蒙脱石矿物达到可利用含量的黏土或黏土岩”，蒙脱石(montmorillonite)因其被发现地为法国的莫摩里隆(Montmorillon)而得名。

膨润土的矿物学特征

膨润土的主要矿物组成为蒙脱石，其次为碎屑矿物长石、石英和碳酸盐等。

蒙脱石的晶体结构

蒙脱石的晶体结构为单斜品系，对称型L2Pc。ao=0.517埃，bo=9.06埃，c。的数值可变；β角也随堆积情况不同而不同，有一个数据是c。=9.95埃，β=99°54'+30'，空间群C2/m。通常吸附有水分子的钙蒙脱石，其c。值在15埃在右。

蒙脱石的晶体结构是由两层硅氧四面体片中间央一层铝（镁）氧八而体片构成的2:1型层状硅酸盐。硅氧四面体片是由硅氧四面体共角位连接形成位于同一平面的近似六方网状的硅氧片（图1），铝（镁）氧八面体片是由两层相对的硅氧四面体片提供4个氧原子和两个由处于同—平面的羟基提供的氧原子所构成的八面体共棱连接形成了八面体片，而金属阳离子铝（镁）则位于八面体中心，从而形成铝（镁）氧八面体片(图2)。当三价阳离子占据2/3八面体空间时形成二八面体片（图3）。而当二价阳离子占据所有八面体空间时形成三八面体片（图4）。蒙脱石的嗨冗层结构如图5所示。在蒙脱石的两个结构单元层之间由可交换的大半径阳离子Na+、Ca2+、K+等元素充填(图6)[1，2，3]。

（a）屏幕投影图       （b）立体图

图1 硅氧四面体片结构

图2 铝氧八面体片结构

●—铝（镁）；O—氧（氢氧）；●—铝（镁）；●—氧；O—氧（氢氧）

图3 铝（镁）氧（氢氧）八面体

●—铝（镁）；●—氧；O—氧（氢氧）

图4 铝（镁）氧（氢氧）八面体三八面体片平面投影

●—硅；●—铝（镁）；O—氧（氧氟）

图5 蒙脱石晶体单元层结构

O-O；●—Si；—OH；◐—Al ●—Mg；—Na+等

图6 蒙脱石矿物晶体结构

蒙脱石的晶体结构的特点：

①两个结构单元层之间以分子间力连结，所以结构比较分散，在外力或极性水分子的作用下层间会产生相对运动而膨胀或剥离。

②锅氧八在体中的铝离子可以被镁、铁、锌多种离子黄换，置换率可达20%-30%。硅氧四面体中的硅离子也可被铝离子胃换，但置换率较小，一般小于5%，由于Al3+置换Si4+，使得蒙脱石晶体结构带负电荷（单位t{诌胞所带负电荷约0. 66个）。为达到电价平衡，蒙脱石晶胞会吸附交换性阳离予（K+、Na+、Ca2+等），使其位于单元层之间。另外在八面体片中0H置换O2-也会部分补偿晶格中的负电荷。因此，蒙脱石类矿物有吸附|j日离子和极性有机分子的能力。

⑧由于蒙脱石的层间结构松散，小分子或其他有机分子可以进入层阃，所以造成了膨润土的吸水膨胀性、高分散性、吸附性等。

蒙脱石的化学组成

蒙脱石的一般结构式为

Nax (H2O)4一(Al2-xMgx)[Si4010](OH) 2

山于蒙脱石的结构基本上与叶腊石、滑石相同，它的化学组成，也与这两种矿物相似，所不同的地方有如下几点，一是四面体层的Si可以被Al甚至P或者微量的Ti所置换，罱换的结果引起电荷的变化；二是在八面体层中，除Mg2+、Fe2+可以取代Al3+以外，还可以有Fe3+、Zn、Ni，Li等离子取代其中的A13+，取代的结果，不仅使二八面体式转化而成为三八面体式，而且也会引起电荷的改变。这种电荷的改变有一部分被紧邻的硅氧四面体层的Al→Si所补偿了，还有一部分可借OH→O的途径来补偿。大量的分析资料汪明，单位晶胞中剩余的负电荷为0.66，所以层问的一价阳离子数也是0.66。这些阳离子称之为可交换的阳离子。在蒙脱石中多为Ca，也可以是Na。第三个特点是蒙脱石富含大量的层间水，层问水的量是可变的，湿度大时，含水多，湿度小时含水小。层问不但可以吸附水分子而且可以吸附有机质。

由于类质同像的广泛存在，使得蒙脱石族矿物的成分非常复杂，标准蒙脱石的化学成分并计算其结构式为表1形式。[4]

表1 蒙脱石化学分析结果及结构式统计数据[4]

根据八面体中充填的阳离了类型和价态可将该族矿物分为二八面体和三八面体两个亚族，十几个矿物之中（表2）

表2 蒙脱石矿物分类表[4]

注:X1为四面体电荷，X。为八面体电荷。

世界各地的蒙脱石出于成因类型的不同或同一成因类型不同，产地、成矿环境的不同，蒙脱石的化学组成会有所变化（表3），但Si、Al、Fe、Mg始终是蒙脱石的主要成分，其次是K、Na、Ca等微量元素[4，5]。

表3 国内外膨润土主要化学成分对比

蒙脱石的基本特征

品格超换  蒙脱石品格内广泛存在差异价类质同像置换，四面体中的Si4+可以被A13+置换，而八面体中的Si4+、A13+可以被Fe3+、Fe2+、Zn2+、Mn2++、Li+等置换，形成一系列复杂的化学成分和层问负电荷。品格置换前蒙脱石的电荷基本平衡，而置换后产生了电荷差，使晶片内和晶层内的化学键更偏于离子键，使晶层具有吸附阳离子的能力。

电负性  由于蒙脱石的品格置换使其形咸品格静电荷（单位晶胞约0.66静电单位）。这种电荷不受介质的酸碱度影响，是造成蒙脱石电负性的主要因素。当蒙脱石受机械力作用时，其晶格的端面羟基键会部分断裂，也会使晶格带负电。而当蒙脱石遇水时，品格中Si-0键和Al-O键会发生断裂，造成端面破键。当水溶液呈酸性时，破键会吸附H+而使品格带正电荷；当溶液呈碱性时端面则呈负电荷。同样，蒙脱石的八面体片中出现端面电荷的正负也与介质的酸碱性有关。酸性介质t{一带正电荷，碱性介质中带负电荷。总体上，蒙脱石的端面电荷在总电荷中所占比例很小，但对蒙脱石的性质却影响很大。

离子交换性  为保持电价平衡，在蒙脱石的结构单元层之间存在着K+、Na+、Ca2+等大半径的阳离子。这种离子可以发生电性离子的等电量交换作用，从而使蒙脱石具有离子交换性能。

膨润土的类型

国外根据蒙脱石的钠、钙含量和可交换阳离子占离子交换总量的百分比对膨润土进行划分：钠基和钙基膨润土，钠—钙、钙—钠、钙、钙—镁和镁．钙基膨润土等。国内分为钠基、钙基、镁基和铝（氯）基四种膨润土。

Guven (1988)根据电荷数和（四）八而体电荷数提出膨润土的属型分类(表1-4)。

我国根据膨润土阳离子含量变化划分膨润土类型（表5）[6]。

表4 膨润土属型分类

注：1）层电荷以单位晶胞M(Si．Al)8O20(OH)4中的O20(OH)4计算。

2）X1和X0分剧为四面体电荷和八丽体电荷的教值。

3）X1+ X0为总电荷值．

表5 我国各类型膨润土的阳离子含量变化范围[6]

膨润土的物理和化学性质

吸水膨胀性膨洞土具有吸湿怔k能吸附8-15倍于自己体积的水量，吸水后能膨胀，至自身原体的30余倍[4，7]。

膨润土主要由2：1层状硅酸盐蒙脱石矿物组成，其中A13+、Si4+可被Mg2+、Ca2+或Fe2+置换。可交换的阳离子骨架都有剩余负电荷，加上蒙脱石晶层问结合力较弱，可吸附阳离子和极性水分子，根据阳离子种类及相对湿度，层间能吸附一层或两层水分子，另外晶胞表面也吸附一定水分子。因此，晶层问的这种品格沿a轴、b轴方向延伸，顺c轴方向重叠。C轴长度不固定。在充分水化环境中，层间距可增大，单个蒙脱石晶胞含两个H20分子时，c轴长1.24nm:含4个H2O+时，c轴长1.54nm;水化程度较高阶段，c轴长达1.84-2.14nm，故蒙脱佰吸水体积叮增大30余倍，钠基蒙脱石比钙基蒙脱石吸水性强，引起蒙脱石膨胀的动力足交换性阳离子和晶层底面的水化能。蒙脱石的湿胀和于缩（包括少量结构水I-170+的逸出）在一定条件下是可逆的。但到层问水完全失掉后再吸水就比较困难，在高温干燥后则完全失去重新水化的能力。钠基蒙脱石类失水化能力温度为390-490℃，钙基蒙脱石失去水化能力的温度为300-390℃．。

分散悬浮性  蒙脱石矿物颗粒细小，它的单位晶层之问易分离，水分子易进入晶层与晶层之问，充分水化后以溶胶形式悬浮于水溶液中。水溶液中，由于蒙脱石晶胞都带有相同的负电荷，彼此同性相斥，在稀溶液里很难凝聚成大颗粒，是一种很好的助悬浮剂。钠蒙脱石颗粒较细小，在水介质中分散性好，可以分解成单位晶胞，在分散液中分布均匀，沉积速度较慢，故分散性好。

触变性  膨润土结构中的羟基在静置的介质中产生氢键，使之成为均匀的胶体，并且有一定的黏度，当在外界剪切力存在下进行搅拌时，氢键被破坏，黏度降低。是典型触变性矿物。

黏结性和可塑造性膨润土具有亲水性，颗粒细小且不规则，晶体表面电荷多样化，羟带与水形成氢键的特点，因此与水混合具有黏结性。膨润土可塑性水百分含量高，形成所需要的力远远小于其他黏土，因此具有较好的可塑性。

离子交换性从结构上看，蒙脱石是由两层硅氧四面体加一层铝氧八面体构成，在晶胞结构内，高价Si4+、Al2+离子可被低价阳离子同晶置换，致使单位晶层中的电荷不平衡，出现过剩的负电荷，即蒙脱石品胞成为“大负离子”，每个晶胞所带的净电荷大约是-0.66，蒙脱石晶胞所带负电荷一部分由八面体晶片中(OH-)置换O2-来补偿，一部分静电吸附一些低价阳离子来平衡，被吸附阳离子具有交换性。

对有机物的吸附性  蒙脱石中硅氧四面体或铝氧八面体中的Si4+离子或Al2+离子被其他低价离子取代的晶格置换引起内部电荷不平衡，形成负电性吸附中心，从而具有吸附各种阳离子和极性分子的能力，因此，蒙脱石晶层问和晶胞表面能吸附多种有机分子。由于蒙脱石有独特的双八面体结构和层状组合具有较大的比表面积，所以蒙脱石对大分子有机物也具有高度的选择吸咐性。蒙脱石对有机物质的吸附形式有交换吸附和物理吸附两种。

稳定性  膨润土能耐1300°C高温（140℃逸}H自由水和吸附水，300℃逸出层间水，500℃失去结晶水）。膨润土在室温下不与碱、氧化剂、还原剂反应，具有较好的化学稳定性。

膨润土提纯及改性方法研究

膨润土的提纯

膨润土提纯方法主要有干法和湿法两种[8-15]。

膨润土的干法提纯

干法风力分选日前主要用于原矿品位高的矿山。干法是依据天然膨润土中杂质矿物粒度、硬度和密度较大，蒙脱石含量较高，通过逐级分离沉降把杂质分离，其主要工艺过程为：初步干燥→破碎→干燥→冷却均化→磨矿分级→冷却均化→包装（表6）。

表6 干法选矿的主要工艺过程和设备

膨润土的湿法提纯

膨润土原矿组成复杂、非粘土质物质较多，蒙脱石含量一般为30%-80%．常用湿法加工。

(1)湿法提纯方法分类

湿法是以水为主要媒介，通过施以各种外力和膨润土良好的亲水性、溶胀性与杂质的比重差，使杂质与蒙脱石矿物分离达到提纯。依据提纯原理不同，可分以下几种：

自然沉降法依据杂质与蒙脱石密度不同将膨润土原矿粗碎成10mm以下的颗粒，加水配成1:3的悬浮液，用高速分离器分离粘土，再进行旋流分选分级，将较纯的含蒙脱石溶液浓液干燥。

六偏磷酸钠溶液法将膨润土和水的重量比设定为1:1.5—2，六偏磷酸钠钠的含量为天然膨润土重量的0.5%，六偏磷酸钠与浆液作用时间不超过Smin。

高速离心法膨涧土在高速离心作用下，粒度和密度较大的杂质被抛向分离壁而除去，进而使膨润土得到提纯，在不同的转速流量下进行分离，可以获得不同纯度的膨润土。

电泳法利用电泳现象，使带负电荷的膨润土颗粒聚集在阳极上，达到膨润土和其它杂质分离目的。

(2)湿法提纯工艺

本研究采用是湿法加工工艺，其工艺过程为：破碎、制浆、沉降分离、脱水干燥。湿法选矿加工工艺流程如图7、表7。

图7 湿法工艺简图

表7 湿法的主要工艺过程和设备

(3)湿法提纯实验过程

实验在常压敞开体系中进行，提纯矿每次用为lkg。根据提纯矿的含水量和物料的液固比计算用水量。先将矿粉放入反应器中捣浆，加入选矿药剂，按不同的反应温度和反应时间，在保证搅拌充分的前提下，考察了液固比和选矿药剂。

(4)液固比的影响

液固比的改变将会影响膨润土的含量和脱解，我们进行液固比试验中，选择液固比为3左右，从图可以看出，液固比过小时，矿浆太稠，影响搅拌，使活化反应受阻，液固比大于3.5时，脱色率影响不大，因此选择液周比为3。

(5)选矿药剂

配制不同含量的六偏磷酸钠药剂，最后选矿0.5%六偏磷酸钠为本研究提纯药剂。

经湿法工艺和液固比为3条件下，和0.5%的六偏磷酸钠提纯后膨润土，相对原矿具有Si02降低，A1203增高，其它成分变化不大的特点（表8）。

表8 湿法提纯后的膨润土化学成分(W(B)×10-2）

膨润土改性

膨润土的改性原理

膨润土改性是将膨润土在溶液中吸水膨胀分散形成胺体，晶层问阳离子以水化离子形式出现。

膨涧土的表面改性是指用物理、化学、机械等方法对其表面进行处理，根据需要改变膨润土矿物表面的物理性质和化学性质，以满足其在不同技术或领域中的应用，常用的膨润土改性方法为机械力活化、热活化、酸活化和有机活化等（表9）[16-23]。

(1)机械力活化

机械力活化是利用机械力作用提高膨润土的某些活性和性能的作用过程，包括超细粉碎和挤压。超细粉碎可以改变膨润土矿物的晶体结构、溶解性能、化学吸附性和反应活性等。球磨机进行超细粉碎使蒙脱石的晶体局部出现断键或缺陷，从而提高其活性。一般条件下，粉碎时间和膨润土活性成正比。

(2)热活化

将膨润土在不同温度下焙烧，通过挥发和燃烧除掉蒙脱石表面及结构层问的分子水和杂质，使矿物结构变得疏松，断键增多，矿物的比表面积增火，使膨润土活性得以提高。

(3)酸活化

膨润：t多具微孔结构，不易接纳大分子色素组元，酸化改性膨润十是利用不同类

型浓度的酸处理膨润士原七通道中的杂质，使孔道得到疏通，有利于吸附物质分子扩散，

酸活化质量取决于膨润土质量、改性工艺、反应时问、反应温度和活化剂种类。

(4)有机活化

用于膨润土有机改性试剂种类繁多，有偶联剂、表面活性剂、有机胺、有机酸等，不同的表面改性剂特点各异，并都有各自不同的适用范围[24-43]。有机改性具有明显改善膨润土的吸附性质，使其具有疏水亲油的特性。有机改性常在水溶液中进行，形成一种液-固体系，有机活化的影响因素取决于膨润土质量、蒙脱石结构、粒度、改性剂种类。

表9 常用有机表而改性剂的特点及其适用范围

膨润土的改性方法

根据用途不同，改性方法和同的不同（表10）。

表10 膨润土的主要改性方法及目的和用途

本研究主要采用热活化、无机及有机化合物对膨润土进行改性以增加膨润土的硅铝比，增大膨润土比表面积，增强膨润土表面酸性，达到提高其处理废水效果的目的。具体方法是把信阳膨润土磨至小于60目，用倾析法分离2次进行清除杂质，再在100±5℃烘干备用。然后再按下列方法进行改性：

(1)热活化

取20-40目的膨润土置于马福炉中，缓慢升温，在100～900℃灼烧2h，冷却后得样品。

(2)酸改性

在实验中，采用硫酸或盐酸溶液进行酸化，称100g膨润土，加入200ml水制浆，配制一定浓度的酸液，搅拌反应12h，静置12h后抽滤；然后将经过抽滤的酸改膨润土用蒸馏水洗涤至无H+产生（用5%的NaOH检验）。放入干燥箱中干燥，温度控制在100±5℃，将干燥好的酸改性膨润土研磨过100和120日筛，储存于干燥器中备用。

(3)有机活化

按一定比例称耿聚丙烯酰胺配制成溶液（溶液浓度0.1%）。配制好的溶液缓慢倒入经清洗过的信阳膨润土中搅匀（控制膨润-：聚内烯酰胺=50：1），在70℃水浴中反应2h，陈置一晚。离心后在水浴中蒸干|，得样品。

(4)添加其它盐类进行改性

A称取AlCl3.6H20、NaOH溶于水中分别配成溶液，然后把NaOH溶液缓慢滴加到AlCl。溶液中，边加边搅拌（控制Ar：OIl-二1：1），放置一天；称取一定量的40-60日的信阳膨润土，加水配成溶液，围液比为1：2。然后把氯化铝溶液加入膨润士中进行改性（控制改性剂的配比为膨润土：AlCl3.6H20、NaOH3=100：9.1～36.2：1.5～6，即土：Al3+=5～20：1)，然后在水浴中蒸干，得样．钴。

B按一定比例称取六偏磷酸钠、氯化钠、碳酸氢钠、硫酸亚铁、氯化镁和硅酸钠等配制成溶液，把制备好的盐溶液缓慢加入信阳膨润土中搅勾，调节pH值，在800℃水浴中反应2}．，再陈置一晚，然后在水浴中蒸干，得样品。

C取FeSO4.7H20、CaCl2、40 60日的信阳膨润土分别溶于水中，然后把硫酸亚铁溶液加入氯化钙溶液中混匀，再把混合溶液缓慢加入膨润土溶液中进行改性（控制改性剂的配比为膨润土：FeSO4.：CaCl2=100：5：5），放入干燥箱中烘干，然后分别在200℃和2500℃下保温1h，得样品。

D取20-40日的膨润土置于马福炉中，缓慢升温，在不同温度灼烧3 h，然后再用氯化铝改性信阳膨润土，得样品。

(5)复合改性

先在不同温度下进行前处理（热活化），根据用途有针对性地选择前处理温度，再用盐进行改性，得样品。或者根据用途选择改性剂和改性方法，经挤出成型后在不同的温度下定型活化，得样品。

改性膨润土样品的制备

把上面制得的改性膨涧土加适量水和制孔剂拌匀和好，用F-26双螺杆挤条机挤出成型机进行挤出造粒，通过改变模具制得不同粒径的条状改性膨润土样品。用202-00型电热恒温干燥箱在不同温度活化后得最终的复合改性膨润土样品。

(l)制孔剂选择

经过实验筛选，采用一定比例的活性炭、木炭和淀粉作为制孔剂做成的样品孔的数量和大小有利于吸附污染物。考虑到生产成本和挤条生产的可操作性，本研究选择按一定比例搭配木炭和淀粉作为制孔剂，控制膨润土：木炭：淀粉=100:5～9:2～4。

(2)挤出成型的参数选择

挤出成型质量的好坏主要与掺入的水量有很大关系。用水量与挤条效果详见表11。

表11 用水量与挤条效果表

实验结果表明，改性膨润土与水的比例控制在3.5～4:1之间，可以快速挤出直径为1.5～2.5毫米的条状样品。型条直径越小，相对要掺入的水量要多一些。

(3)活化／定型温度的确定

由于热活化对不同污染物吸附能力的髟响不同，根据复合改性剂处理对象的不同，最终确定条状复合改性膨润土的活化／定型温度为在400～800℃。

表12 活化温度与膨润土强度表

膨润土的应用

膨润土的主要用途可以归纳为表13形式。

表13 膨润土的用途

在环保领域的应用

(l)处理有机废水

改性膨润土作为吸附剂吸附非极性有机物、极性有机物以及各类有毒和难生物降解的有机物。

(2)去除重金属离子

改性膨润土可处理多种废水巾藿金属离子浓度，对铬、镉、汞、铅、铜、锌、镍等重金属离子吸附效果显著。

(3)放射性废物的处理

由于膨润土防渗性能好，吸附性强，是一种封存、封闭滤毒罐的材料，滤毒罐周围膨润土粉末遇水饱和膨胀，可避免滤毒罐与周围岩土发生直接接触．并防止放射性物质自其向外渗透，从而达到对放射污染控制的目的。

- 脱色

- 大量研究表明改性膨润土对印染废水处理效果甚佳，是高效廉价的染料废水的吸附剂。

(5)空气污染

膨润土比表面积大，吸附性强，可用于制造吸附过滤材料，吸附NOx、SOx、H2S等有害气体。

(6)治理固体废弃物污染

城市垃圾卫生填埋是目前处理城市固体废物的主要方法，膨润土具有吸附和阻隔作用，提高隔水和防渗能力，还能防止有害物质污染地下水质。

膨涧士环境修复中应用发展趋势

(1)重金属离子吸附处理

利用膨润土具有较大的比表而积及离子交换容量，吸附性能好，对废水中重金属的吸附处理的功能，进一步改善和提高去除效果及协同处理能力是研究方向。

(2)处理水中的有机污染物

通过离子交换将体积较大的有机阳离子表面活性剂与蒙脱石作用形成大孔洞材料，有效去除低浓度离子型有机污染物也是研究方向之一。

(3)大气污染治理

膨润土制作成吸附过滤材料叮以广泛用于污染气体的净化。

(4)土壤的修复作用

膨润土矿物层内表面不仅可以吸附交换性离子，还可以把一些有毒的阳离子吸附在层问的品格结构内而成为固定离子，消除污染物的毒害。土壤的重金属污染，有机农药都可以用膨润土矿物进行吸附固定和处理。

含重金属废水处理技术的研究进展

含铬废永主要产自含铬矿石的加工、电镀、印染、皮革、耐火材料、化工等行业生产过程中排放的废水中[44]。铬可以六价及三价的形式存在水中，也可通过大气、饮水、食物或接触进入人体，引起皮肤糜烂、吸吸道感染，有致癌作用[45]。金属铅的重要用途是制造蓄电池。铅的最重要的有机化合物是四乙基铅，常用作汽油的防爆剂。近年来，我国工业和交通业迅猛发展，铅污染同趋严重，己成为影响人们健康的一大公害。造成慢性铅中毒的主要原因是环境污染，据测定，当人体内血铅尝浓度过30微克／100毫升时，就会出现头晕、肌肉关节前、失眠、贫血、腹痛等症状。

世界上锌的全部消费中大约有一半用于镀锌。镀锌具有优良的抗大气腐蚀性能，在常温下表面易生成一层保护膜，被主要用于钢材和钢结构件的表面镀层（如镀锌板），广泛用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业。锌与铜、锡、铅组成的黄铜，用于机械制造业。含少量铅镉等元素的锌板可制成锌锰干电池负极、印花锌板、有粉腐蚀照相制板和胶印印刷板等。氧化锌还叮用于医药、橡胶、油漆等工业。锌中毒可能发生于治疗中过量涂布或服用锌剂及锌容器储存食品时，中毒的表征和体现为恶心、呕吐、急性腹痛、腹泻和发热。给实验动物以大剂量的锌，可产生贫皿、生氏停滞和突然死亡。

因此，含重金属废水必须处理达到相关标准方可排放。目前对重金属废水处理有两类方法[46-48]。一类是用化学还原法、电解法和二：氧化碳还原法处理铬废水，使其达到排放标准。另一类采用钡盐法、离子交换法、吸附法处理废水，废水净化后回用。吸附法常用的吸附剂多为活性炭。由于活性炭价格昂贵，适用范围有限，再生费用高，因此研制价格低廉，适用性好、易再生的水处理剂便顺应丽生。由于膨润二卜矿物易得，价格较低，具有良好的吸附性能力，改性后膨润土对废水重金属有较高的去除率，因此，改性膨润土处理重金属废永研究已成为重金属废水处理领域的热门之一。

膨润土具有很大的比表面积，良好的吸附性和阴离子交换能力，在废水处理中主要作吸附剂和絮凝剂。在重会属废水处理方面，Anoop(1998)将膨涧土制成比表面积达200g/m球状珠，在pH值为4.5～6.9时，对Cd和Cu吸附量分别为23.8lmg/g和13.15mg/g[49]。Winnie Matthes(1999)研究发现，无机柱撑膨润土层间化合物对Zn2+有较高的亲和性，不受溶剂离子强度的影响[50]。VVinni.e (1999)还研究了羟基锅锆夹层和柱撑蒙脱石对垃圾处理厂溶液中重金属的吸附[51]。Naseem (2001)用提纯的膨润土处理废水中Pb外，去除率可达98%[52]。Carave (2006)和Liu yunl (2006)用膨润土对Hg、Cd、Pb、Zn等离子吸附研究表明，Hg与Cd、Pb、Zn三种离子吸附效果不一致，表明吸附机理有所不同[[53,54]。

在国内，朱中等(1993)研究发现酸性膨润土较未改性的膨润土去除废水中重金属离子的效果更好，且容易分离[55]。沈学优等(1998)用膨润土对电解质废水进行处理，重金届去除效果较好，但pH值对去除效果有很大影响[56]。金辉等(1999)用天然膨涧土作为吸附剂处理金属废水[57]。孙家寿等(2000)用铝锆交联膨润土对Cr3+进行吸附处理，当pH值为2.5～3.5时，在每升水中加12g吸附剂，吸附30min，吸附效率接近100%[58]。王绍梅等(2006)考察有机膨润土对铬酸有机离子吸附的最佳条件，并对有机膨润土进行再生研究[59]。贾锦霞和李玲等(2006)研究了有机膨润土对Cr6+、Hg2+、Cu2+外金属离子的吸附符合吸附等温方程，吸附效果影响趋势是Hg2++>Cr6+>Cu2+，吸附速度大小是Cr 6+>Hg2+>Zn2+[60，61]。李芳蓉(2007)合成黄原酸化膨润土，Cu2+初始浓度为80mgl-1，吸附剂为2gL-1，pH值为6.0条件下，Cu2+的去除率达99%[62]。陈学青(2007)也做过膨润土处理含铅废水的研究[63]；胡恭任等(2007)用酸改性膨润土对Pb2+的去除率可达99.6%[64]；罗成玉(2007)用改性膨润土对实际电镀废水中Cu2+、Zn2+去除率分别为97. 80/和87.6%[65]；潘嘉芬等(2008)对Pb2+、Ni2+、Cd2+的去除率分别为97%、96%、98%以上[66]；刘永红等(2007)研究了膨润土的改性及其对水体中Zn2+的净化作用[067]；eli(2007)和Tahir (2007)分别用天然膨润土处理废水中Zn2+和Cr2+，在中性或弱碱性条件下，对Cu2+、Zn2+有较高的吸附容量，在酸性条件下Cr3+的去除率达93%以上[68,69]。翁国坚（2003)、付勇和王翠珍(2005)也做过膨润土处理含铬废水的研究；M，Majdari (2005)也做过类似的砑究[70-77]。

上述研究资料表明：(1)改性膨润土处理含重金属废水去除率较高；(2)废水中重金属离子的去除效果受pH值、处理时问和重金属初始浓度等因素控制；(3)目前多数用膨润土或改性膨润土处理废水重金属离子的研究和试验，是在静态条件下处理模拟废水；(4)根据废水污染物的不同，有待改进现有改性膨润土的合成工艺或加工条件，提高膨润土对特定的污染物吸附的选择性；(5)根据废水来源不同，其成分复杂多变，水量和水质是不断变化的。除研究改性膨润改性工艺和性能，降低材料成本，还需研究动态条件下膨润土和改性膨润土处理废水重金属离子的能力；(6)吸附饱和的膨润土不加处理会造成二次污染，要找出再生利用膨润土的方法。

本研究的膨润土应用情况

以本研究研制的改性膨润土为主反应材料，进行了反应墙去除Cr6+的性能研究。并把改性膨润土成功用于冲口垃圾填埋场渗滤液应急处理工程和鲁家村生活污水治理示范工程，经长期运营后出水稳定达标。

膨润土特征研究

膨润土原土

膨润土原土的化学组成

本文选用河南信阳膨润土和广西宁明膨润土，主要化学成分是二氧化硅(SiO2)、氧化铝、水，氧化铁、氧化镁和氧化钙含量也较高（表14）。

表14 膨润土化学成分WB×10-2

膨润土原土的X射线衍射

桂林矿产地质研究院分析

河南信阳膨润土原土X射线衍射数据显示（图8），膨润土中蒙脱石含量较高，其它杂质含量较少。

图8 河南信阳原土X射线衍射图及数据

X射线衍射数据表明，宁明膨润土除含育蒙脱石矿物外，还含有石英、白云石和其它矿物（图9）；宜山膨润土也是除含有蒙脱石矿物外，含有石英、白云石和其它矿物（图10）；百色膨润土蒙脱石含量较少，石英和其它矿物较高（图11）。

图9 宁明膨润土X射线衍射图及数据

图10 宜山膨润土X射线衍射图及数据

图11 百色膨润土X射线衍射图及数据

膨润土原土的扫描电镜特征

采用JMS-6460LV型扫描电镜分析仪对河南信阳膨润土原土进行表征（放大500倍）（图12a）。结果表明，膨润土原土呈不规则颗粒状，粒度不均一，由单一颗粒放大5000倍可见（图12b），颗粒的薄片呈轻微弯曲状，薄片间有微裂隙。

图12 膨润土原土的颗粒形貌特征

膨润土原土的比表面积

河南信阳膨润土表面特性和结构特征为：BET表面积为37.62m2／g；孔容积为0.03688cm3/g；平均孔径为2.01nm。

改性膨润土

改性膨润土的化学组成

酸活化通常是用的活化剂是盐酸或硫酸等。进行酸化的过程中，首先是蒙脱石层问的Na+、K+、Mg2+和Cu2+等转化为酸的可溶性盐类而溶出，因为酸溶出了这些离子，使膨润土出现了许多孔洞，孔洞增多，膨润土的比表面积相应增大；其次，酸活化过程中的氢离子与膨润土中可交换金属离子会发生离子交换作用，由于氢离子比可交换的金属离子的半径小，相应地体积较之小，使得膨润土的孔容积增大，孔道得以疏通，扩大了其接纳吸附质的容积，削弱了膨润土层间的化学键力，提高了膨润土的吸附性能。研究结果表明：经酸活化的膨润土吸附重金属离子的效果较好。

用高温、硫酸、硫酸钾、氧化铝、聚合氧化铝对膨润土进行改性后其他成分有较大变化（表15），其申二氧化硅、三氧化二铝、氧化铁、氧化Zn2+、氧化钠、氧化钾均比白土低，其它变化不大。其中硫酸钾改性后的膨润土SiO2和A12O3变化不大，仅有K2O增加；高温改性后，SiO2和A1203相对原矿增加，烧失量、H20+减少，其它变化不大；氯化铝改性后，SiO2和MgO减少，而A12O3和NaO增加，烧失量和H2O+也增大，其它组分变化不大；聚合氯化铝改性后的膨润土也具有SiO2、Fe2O3和MgO减少，A12O3、烧失量和H2O增加；硫酸改性后的膨润土，A12O3、Fe2O3、烧失量有所增加，H20+MgO在减少，其它变化不大。

表15 提纯／改性膨润土成分分析结果

改性膨润土的X射线衍射

对膨润士清洗提纯后，X射线衍射数据表明，相对原矿在23的2-Theta-scade峰值有明显减弱，而其它峰值变化不大（图13）。

对膨润土清洗后并加0.5%六偏磷酸后，X射线衍射数据表明，相对原矿在22和36的2-Theta-scade峰值也有明显增强，其它峰值变化不大（图14）。

用硫酸对膨润土改性后，相对原矿在6-2-Theta-scade峰值变强，在22的2-Theta-scade峰值有明显减弱，其它峰值变化不大（图15）。

采用氯化铝对膨润土改性后，相对原矿在6-2-Theta-scade峰值变强，在22的2-Theta-scade峰值有明显减弱，在10、32和46的2-Theta-scade峰值有新峰出现(图16)。

用硫酸铁对膨润土改性后，相对原矿在6-2-Theta-scade峰值明显减弱，其它变化不大（图17）。说明添加硫酸铁后样品粒度变小。

用不同比例聚合氯化铝对膨润土改性后，相对原矿增加14、28、49的2-Theta- scade峰值外，6-2-Theta- scade峰值减弱（图18、19）。这表明用聚合氯化铝改性后膨润土表而有较大变化。

图13（A） 水洗信阳膨润土（1-1#）与膨润土原土的X射线衍射图

图13（B） 0.5%偏磷酸改性后的膨润土（1-2#）与清洗提取后膨润土的X射线衍射对照图

图14 硫酸改性后的膨润土（1-3#）与清洗提取后膨润土的X射线衍射对照图

图15 氯化铝改性后的膨润土（1-6#）与清洗提取后膨润土的X射线衍射对照图

图16 硫酸铁改性后的膨润土（1-15#）与清洗提取后膨润土的X射线衍射对照图

图17 聚合氯化铝改性后的膨润土（1-14#）与清洗提取后膨润土的X射线衍射对照图

图18 聚合氯化铝改性后的膨润土（1-37#）与清洗提取后膨润土的X射线衍射对照图

改性膨润土扫描电镜特征

(l)六偏磷酸钠改性膨润土

用六偏磷酸钠对膨润土进行改性后，在.TMS-56IOLV型扫描电镜分析仪500倍（图19a），改性膨润土都呈不规则颗粒状，但边界清晰；5000倍膨润土可呈现粘连在一起的薄片状（图19b）。

图19 六偏磷酸钠改性膨润土的颗粒形貌特征(1-2#)

(2)硫酸改性膨润土

用硫酸对膨润士进行改性后，在JMS-561OLV型扫描电镜分析仪500倍（图20a），改性膨润土都呈不规则颗粒状；10000倍膨润土可呈现带毛刺的粒状（图20b）。

图20 硫酸改性膨润土的颗粒形貌特征(1-3#)

(3)高温改性膨润土

膨润土经过高温改性后，在JMS-561OLV型扫描电镜分析仪500倍（图21a），改性膨润土都呈不规则颗粒状粘在一起：10000倍膨润土可呈现小片状和条状（图21b）。

图21 高温改性膨润土的颗粒形貌特征(1-4#)

(4)氯化铝改性膨润土

用氯化铝对膨润土进行改性后，在JMS-5610LV型扫描电镜分析仪500倍（图22a），改性膨润土都呈不规则颗粒状，但边界清晰；10000倍膨润土可呈现薄片状，薄片较伸展，边缘稍有卷曲（图22b）。

图22 氯化铝改性膨润土的颗粒形貌特征(1-6#)

(5)硫酸亚铁改性膨润土

用硫酸亚铁对膨润土进行改性后，在JMS-5610LV型扫描电镜分析仪500倍(图23a)，改性膨润土都呈不规则颗粒状，但边界清晰；10000倍膨润土可呈现小薄片和粒状（图23b）。

图23 硫酸亚铁改性膨润土的颗粒形貌特征（1-15#）

(6)聚合氯化铝改性膨润土

用聚合氯化铝对膨润土进行改性后，在JMS-56IOLV型扫描电镜分析仪500倍（图24a，25a），改性膨润土都呈不规则颗粒状，边界不清晰；10000倍膨润土可呈现薄片状（图24b，25b）。

图24 聚合氯化铝改性膨润土的颗粒形貌特征(1-14#)

图25 聚合氯化铝改性膨润土的颗粒形貌特征(1-37#)

改性膨润土的比表面积

改性后，膨涧土的BET表面积为45.28m2/g；孔容积为0.04608cm2／g；平均孔径为2.119nm，与没改性的膨润土相比较，BFT表面积、孔容积和平均孔径都显著增大，表明酸改性可提高膨润土性能，详见表16。

表16 改性前后膨润土比表面积、孔容积和平均孔径对比表

膨润土去除污染物静态实验结果研究

除非特别说明，本研究进行膨润土或改性膨润土效果测试时：(1)去除Cr6+和氨氮是取0.5g样品，去除COD、色度和磷是取1g样品，去除BOD是l.4g样品进行测试的：(2)垃圾渗滤液均取自桂林冲口垃圾填埋场；(3)效果测试采用一定量样品浸泡于100ml垃圾渗滤液或模拟废水，搅拌30min，离心取5ml上清液进行实验的结果。实验数据均由桂林矿产地质研究院测试。

膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr效果

高温改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr效果

经高温改性处理膨润土对垃圾渗滤液中的CODcr去除效果相对原矿提高不大，本研究的四个不同产地的膨润上原矿的CODcr去除率在18.8～27.0之间，经高温改性后CODcr去除率在23.5-28.8之间（表17）。数据表明本研究的四个不同产地的膨润土原矿及经过高温改性后的膨润土去除垃圾渗滤液中的CODcr效果均不太理想。

表17 膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的实验结果

提纯后膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr效果

经湿法提纯后膨润土对垃圾渗滤液的CODcr去除率在18.1～24.8%（表18），相对原矿提高不大。这表明湿法提纯对实验选用的膨润土去除CODcr的影响不大。

表18 提纯膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的实验结果

硫酸改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr效果

经硫酸改性膨润二t对垃圾渗滤液中的CODcr去除率也比较低，约在11.3～23%(表19)，比原矿去除率还低，表明硫酸改性不能明显改善膨润土对垃圾渗滤液中CODcr的去除效率。

表19 硫酸改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的实验结果

盐政性后膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的效果

经过碳酸氢钠、氯化铝、聚丙烯酰胺、氯化钠和聚合氯化铝改性膨润土对垃圾渗滤液中CODcr去除率为57.2%和46.8%(表20)，相对原矿和其它改性方法有明显提高，这表明经氯化铝和氯化钠改性的膨润土对垃圾渗滤液中的CODcr有明显的效果，特别是聚合氯化铝和聚丙烯酰胺改性信阳膨润土，对垃圾渗滤液中CODcr的去除率由原矿的18.8%提高到65.8%。

表20 盐改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的实验效果

改性剂用量对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的效果

在实验的配比范围内，随着改性剂的增加，聚合氯化铝改性膨润土处理垃圾渗滤液中CODcr的去除率逐渐升高，去除率由5.5%提高至34.8%，详见表21。

表21 改性剂用量对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的影响

改性剂pH值对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的效果

pH值为弱酸性条件下，于碱性条件下，当pH=6时，佳，达65.8%，详见表22。

表22 pH值对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的影响

*以上样品是在一定的改性剂用鞋（膨润土：Al3+=lg：15mmol）下调节改性剂的pH值，在80°C反应5h后的聚合氯化锅改性信刚膨润．

改性时间对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的效果

在相同的改性条件下，改性时问对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的有一定的影响，当改性剂用量为膨润土：Al3+=lg：15mmol，pH=9时，在80℃反应4h后的聚合氯化锅改性信阳膨润十去除垃圾渗滤液中CODcr的效果相对较好，详见表23。

表23 改性时间对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的影响

复合改性膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的效果

在小同温度下活化定型的氯化铝改住膨润土，去除垃圾渗滤液叶CODcr的效率均不高：在700℃以内，去除垃圾渗滤液中CODcr的效率波动较大；但活化温度达到700℃时(1-42#)，与未经高温活化的（1-6#）的去除效率均为57.2%；而活化温度超过700℃，氯化铝改性膨润土的去除效率随着活化的温度升高反而降低。经过高温活化定型的氯化铝改性膨润土的可分离性很好，在用于水处理中使用性能更好。因此，700℃为氯化铝改性膨润土（去除垃圾渗滤液中CODcr）的最佳活化定型温度。见表24。

表24 在不同温度活化定型的改性膨润土去除溶液中CODcr的效果

*上述样品经一定的溻皮处理3h后再刚氯化铝改性的河南信刚膨润土。

改性膨润土去除垃圾渗滤液中氨氮的效果

分别用碳酸氢钠、硫酸、氯化铝、聚丙烯酰胺、氯化钠对河南信阳膨润土改性后处理垃圾渗滤液中氨氮（表25），结果表明用氯化铝改性后膨润土去除垃圾渗滤液中氨氮效果最好（编号为1-6、2-6），可达70.8%，其余方法为32.3%～37.6%。

表25 改性后的膨润土去除垃圾渗滤液中氨氮效果

改性膨润土去除垃圾渗滤液中BOD5的实验结果

分别用碳酸氢钠、氯化铝、聚丙烯酰胺、氯化钠对河南信阳膨润土改性后处理垃圾渗滤液中的BOD5（表26），结果表叨用聚丙烯酰胺改性后膨润土去除垃圾渗滤液中BOD5效果最好（编号为1-7），可达82.5%，其余方法为61.0%～80.9%。

表26 改性膨润土去除垃圾渗滤液中BOD5实验效果

不同改性剂对改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度效果

实验结果表明，本实验选用的膨润土原土对垃圾渗滤液中的色度无去除效果；分别用六偏磷酸钠提纯，在高温下酒化和用硫酸、碳酸氢钠、氯化铝、聚丙烯酰胺、氯化钠对河南信阳膨润土改性后去除垃圾渗滤液中的色度，结果表明厢氯化铝改性后膨润土的效果最好（编号为1-6），可达28.8%；其余方法无明显去除效果，由于膨涧土的膨胀性和高分散性，导致处理后废水中吸光值不降反升，详见表27。

表27 改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度实验效果

改性剂用量对聚合氦化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度效果

在实验范围内，改性剂聚合氯化铝用量越大，垃圾渗滤液中色度脱除率越高。当膨润土：Al3+=lg:l0mmol时，改性膨润土对垃圾渗滤液中色度的脱除率可达83.7%，改性作用在非常显著，详见表28。

表28 改性剂用量对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度的影响

改性剂pH值对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度效果

pH值为弱碱性条件下，聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度效果优于酸性条件下，当pH=8时，聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度效果最佳，达92.5%。

表29 pH值对聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度的影响

复合改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度效果

活化定型温度对氯化铝改性膨润土处理垃圾渗滤液中色度的影响不大，用氯化铝改性对膨润士去除垃圾渗滤液中的色度有很大的提升作用，在不同的活化定型温度下，氯化铝改性膨润七对垃圾渗滤液中色度的去除率在53.8%-77.5%之间，详见表30。但经高温活化定型后，膨润土的水处理使用性能好，本报告认为：用于去除垃圾渗滤液中色度时，经过500℃活化定型后的氯化铝改性膨润土（去除垃圾渗滤液中色度）效果最佳。

表30 活化定型温度对氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度的影响

改性膨润土去除废水中Cr6+的实验结果

不同改性剂改性的膨润土去除废水中Cr6+效果

用硫酸、氯化铝、聚合氯化铝和硫酸亚铁改性后的膨润土对废水中Cr6+进行去除(表31)，结果表明四种改性膨涧土的Cr6+去除率都在90%以上，比膨润土原土(29.2%)大幅度提高。

表31 不同改性剂对膨润土去除废水中Cr6+效果的影响

在不同pH值条件下改性的膨润土去除废水中Cr6+效果

聚合氯化铝改性的膨润土在酸性废水中去除率有所下降。pH值增高，去除率增高（表32）。

表32 在不同pH值条件下改性膨润土去除溶液中Cr6+的效果

复合改性膨润土去除废水中Cr6+效果

在800℃以内，I璇着活化定型温度的升高，氯化铝改性膨润土的除Cr6+能力增强：而活化定型温度超过800℃，氯化铝改性膨润土的去除效率随着活化定型的温度升高反而降低，但均没有未经温度前处理的氯化铝改性膨涧土的除Cr6+能力强。经过高温活化定型的氯化铝改性膨润土的可分离性很好，在用于水处理中使用性能更好。因此，800℃为氯化铝改性膨润土（去除Cr6+）的最佳活化定型温度，详见表33。

表33 在不同温度下活化定型的改性膨润土去除废水中Cr6+的效果

在不同浓度的废水中改性膨润土的去除Cr6+的效果

随着原液Cr6+浓度升高，改性膨润土的吸附量也增加：原液Cr6+浓度从5 mg/L提高到20 mg/L，去除率仍可达到94%～96%（表34）。

表34 在不同浓度的Cr6+废水中改性膨润土的去除效果

改性膨润土去除溶液中Zn2+的实验结果

用硫酸、氯化铝和聚合氯化铝改性后的膨润土对废水中Zn2+进行去除，结果表明用氯化铝和聚合氯化铝改性后的膨润土的Zn2+去除率都在93%以上，比膨润土原土(80.6%)有所提高。但是用酸改性会使Zn2+的去除率有所下降(71.6%)（表35）。

表35 不同改性剂对膨润土去除废水中Zn2+效果的影响

改性膨润土去除溶液中Pb2+的实验结果

用硫酸、氯化铝和聚合氯化铝改性后的膨润土对废水中Pb2+进行去除，结果表明用氯化铝和聚合氯化铝改性后的膨润土的Pb2+去除率都在90%以上，比膨润土原土(63.2%)大幅度提高。但是用酸改性会降低Pb2+的去除率(17.6%)（表36）。

表36 不同改性剂对膨润土去除废水中Pb2+效果的影响

改性膨润土去除溶液中磷的实验结果

用硫酸、氯化铝和聚合氯化铝改性后的膨润土去除模拟废水中的正磷酸盐，去除效率较原土(44.5%)有较大提高(61.3--78.1%)；用硫酸亚铁和氯化钙一起改性河南膨润土，当溶液中磷的含量为l0mg/l时，改性膨润土可对磷的去除率高达96.8%。结果见表37。

表37 改性膨润土去除溶液中磷的实验结果

改性膨润土静态实验小结

采用通过不同改性方式改性的膨润土进行污染物去除实验，得到如下实验结果：

膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr效果

本研究的四个不同产地的膨润土原矿时垃圾渗滤液中的CODcr去除率为18.8～27.0%，经高温改性后为23.5～28.8%，经湿法提纯后为18.1～24.8%，经硫酸改性后为11.3-23%；经氯化铝改性的信阳膨润土对垃圾渗滤液中的CODcr有明显提高(57.2%)；经聚合氯化铝和聚丙烯酰胺改性后的去除率由原矿的18.8%提高到65.8%。

在实验的配比范围内，随着改性剂的增加，聚合氯化铝改性膨润土处理垃圾渗滤液中CODcr的去除率逐渐升高；pH值和改性时间对聚合氯化钒改性信阳膨润土去除垃圾渗滤液中CODcr的效果的影响较大。

在不同温度下活化定型的氯化铝改性膨润土不能提高对垃圾渗滤液中CODcr的去除率，但经过高温活化定型的氯化铝改性膨润土的可分离性很好，在用于水处理中使用性能更好，因此，700℃为氯化铝改性膨润土（去除垃圾渗滤液中CODcr）的最佳活化定型温度。

改性膨润土去除垃圾渗滤液中氨氮的效果

分别用碳酸氢钠、硫酸、氯化铝、聚丙烯酰胺、氯化钠对河南信阳膨润土改性后处理垃圾渗滤液中氨氮，结果表明用氯化铝改性后膨润上去除垃圾渗滤液中氨氮效果最好，可达70.8%。

改性膨润土去除垃圾渗滤液中BODs的实验结果

分别用碳酸氢钠、氯化铝、聚丙烯酰胺、氯化钠对河南信阳膨润七改性后处理垃圾渗滤液中的BODs，结果表明用聚内烯酰胺改性后膨涧士去除垃圾渗滤液中BODs效果最好，可达82.5%。

改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度的实验效果

实验结果表明，本实验选用的膨润土原土对垃圾渗滤液中的色度无去除效果；当用聚合氯化铝改性膨润土（膨润土：Al3+=lg：10mmol）处理垃圾渗滤液中色度脱除率可达83.7%，改性效果显著；pl-l值为弱碱性条件下，聚合氯化锅改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度效果优于酸性条件F，当pH=8时，聚合氯化铝改性膨润土去除垃圾渗滤液中色度效果最佳，达92.5%；高温活化定型对氯化铝改性膨润土处理垃圾渗滤液中色度的影响不火，但经高温活化定型后，膨润土的水处理使用性能好，本报告认为：用于去除垃圾渗滤液中色度耐，经过500℃活化定型后的氯化铝改性膨润土效果最佳。

改性膨润土去除废水中Cr6+的实验结果

用硫酸、氯化铝、聚合氯化铝和硫酸亚铁改性后的膨润土对废水中Cr6+进行去除，结果表明四种改性膨润土的Cr6+去除率都在90%以上，比膨润土原土(29.2%)大幅度提高：聚合氯化锚改性的膨润土在酸性废水中去除率有所F降。pH值增高，去除率增高；在800℃以内，随着活化定型温度的升高，氯化铝改性膨润士的除Cr6+能力增强；在不同温度下进行活化定型后的氯化铝改性膨润土均不能提高对Cr6+的去除率，但经过高温活化定型的氯化铝改性膨涧土的可分离性很好，在用于水处理中使用性能更好，因此，800℃为氯化铝改性膨润土（去除Cr6+）的最佳活化定型温度；随着原液Cr6+浓度升高，改性膨润土的吸附量也增加；原液Cr6+浓度从5 mg/L提高到20 mg/L，去除率仍可达到94%-96%。

改性膨润土去除溶液中2n2+的实验结果

用硫酸、氯化铝和聚合氯化铝改性后的膨润土对废水中Zn2+扑进行去除，结果表用氯化铝和聚合氯化铝改性后的膨润土的Zn2+去除率都在93%以上，比膨润土原土(80.6%)有所提高。但是用酸改牲会使Zn2+的去除率有所下降(71.6%)。

改性膨润土去除溶液中Pb2+的实验结果

用硫酸、氯化铝和聚合氯化铝改性后的膨润土对废水中Pb2+进行去除，结果表明用氯化铝和聚合氯化铝改性后的膨润土的Pb2+去除率都在90%以上，比膨润土原土(63.2%)大幅度提高。但是用酸改性会降低Pb2+的去除率(17.6%)。

改性膨润土去除溶液中磷的实验结果

用硫酸、氯化铝和聚合氯化铝改性后的膨润土去除模拟废水中的磷，去除效率较原土(44.5%)有较大提高(61.3～78.1%)；用硫酸亚铁和氯化钙一起改性河南膨润土，当溶液中磷的含量为l0mg/l时，改性膨润土可对磷的去除率高达96.8%。

动态条件下膨润土去除污染物实验结果研究

动态条件下膨润土去除Cr6+实验结果

天然膨润土去除Cr6+实验结果

采用内径为2cm，高为50cm的玻璃柱为本试验吸附柱装置，按一定比例将一定量的铁粉、膨润土或者改性膨润土、石英砂混合均匀后装入吸附柱内，配制浓度为0.5mg/L的模拟废水，初始pH值为7，在室温条件下，控制进水流速为5mL／min，取不同时问的吸附柱装置滤出液，采用二苯碳酰二肼分光光度法分别测出其Cr6+的浓度，根据初始浓度与剩余浓度之间的浓度差计算出不同吸附时问内的吸附量：

qe=(C0-Ce)V／m    (5-1)

式（5-1）中，qe为t时刻取样时膨润土对污染物的吸附量(μg/g)，C0为污染物的初始浓度(mg/L)，Ce为t时刻反应体系滤出液中污染物的浓度(mg/L)，V为溶液体积(L)，

m为膨润土的质量(g)。

动态条件下天然膨涧土对Cr6+吸附动力学实验结果见表36。

表36 天然膨润土对Cr6+吸附动力学实验研究原始数捌

由图26可知，在温度为20℃、Cr6+初始浓度为0.5mg/L、pH值为7条件下，膨润土对Cr6+的吸附在短时间内即能达到平衡，而且可将吸附过程分为两个阶段：吸附时间小于30min时，其吸附量随着吸附时间的增加而增加；吸附时间介于30min到110min之间，吸附量缓慢增加，直至接近平衡。在处理低浓度含Cr6+废水时，天然膨润土有良好的去除效果：在实验期间(110 min)，最大吸附量为0.01254μmol/g( 0.000652 mg/g)，最大去除率为97.8%。

图26 吸附时间对膨润土原土处理废水的Cr6+去除率和Cr6+吸附量的影响图

改性膨润土去除Cr6+实验结果

动态条件下硫酸改性膨润土对Cr6+吸附动力学实验结果见表37。

表37 硫酸改性膨润土除Cr6+试验原始数掘

图27 吸附时间对硫酸改性膨润土处理废水Cr6+去除率和Cr6+吸附量的影响图

由图27可知，，在温度为20℃、Cr6+初始浓度为0.5mg/L、pH值为7条件下，硫酸改性膨润土在吸附时间为1min的滤出液中总Cr6+的剩余浓度均低于检出限0.001mg/L，去除率在99.9%以上，且在试验范围内，随着时间的延长，去除率保持稳定；而天然膨润土在110 min的滤出液中总Cr6+的剩余浓度均低于检出限0.01lmg/L，去除率在97.8%以上，这说明改性膨润土对Cr6+的去除率较天然膨润士快，且去除效果稳定。

在处理低浓度含Cr6+废水时，天然膨润土有良好的去除效果：在实验期间(38 min)，最大吸附量为0.012654 mg/g，最大去除率为99.9%。此实验也说明用硫酸改性膨润土能有效提高其对含低浓度Cr6+的废水的动态吸附效果，具有良好的去除废水中Cr6+的性能。

动态条件下膨润土去除Cr6+吸附理论研究

吸附是一种表面现象，在流体（气或液）与固体表面（吸附剂）相接融时，流．固之间的分子作用引起流体分子（吸附质）浓缩在表面。吸附是自发过程，发生吸附时放出热量，它的逆过程（脱附）是吸热的，需要提供热量才能脱除吸附在表面的吸附分子。

吸附吸引力大致可以分为两类：一类是VanderWaals力，主要是色散力，它存在与任何分子之间，由这种吸引力引起的吸附叫物理吸附，物理吸附一般可以是多分子层的。另一类是化学键力，吸附的分子、原子或原子团是通过化学键与表面原子相结合的，这种吸附作用叫化学吸附。显然，化学吸附只限于与固体表面直接接触的单分子层。化学吸附的多少不仅取决于温度、压力和表面的大小，而且还与固体表面的微观结构密切相关。物理吸附与化学吸附的可以吸附力、选择性、吸附热、吸附速度、吸附后和可逆性等特征加以识别（表38）[77，78]。

表38 物理吸附与化学吸附的区别[77，78]

5.1.3.1吸附动力学

(1)吸附动力学

实际物理吸附发生很快（毫秒达到平衡），但吸附质从流体主体到吸附剂的吸附位吸附，需有一定时问，此过程通常称为吸附动力学。动力学研究的是反应进行的条件一温度、压力、浓度、介质以及催化剂等对反应速率的影响。与平衡态热力学比较，反应动力学除考虑到了时间，也涉及到了反应变化所经由的中间步骤，准二级动力学方程是常用的动力学方程之一，其线性形式和非线性形式分别见式(5-1)。

(5-1)

式(6-1)中：qt附刻的吸附量，μmol/g

qe——吸附平衡时的吸附量，μmol/g

k2——准二级吸附反应的速率常数，g/μmol.min

t——吸附时间，min。

5.1.3.2吸附等温线

在温度一定时，吸附量与浓度之间的关系称为吸附等温线。吸附等温线是表征吸附剂吸附性能最常用的方法，固体自稀溶液中最常用的是Langmuir等温式和Freundlich等温式等。

- Langmuir吸附等温式

Langmuir在1918年从动力学的理沦推导出了单分子层吸附等温式(5-2)，他认为在固体表面存在着能够吸附分子或者原子的吸附位，吸附位可以均匀地分布在整个表面，但是更多的是非均匀分布，这时，I妓附质分子只是吸附在表面的特定位置，叫做特异吸附。在推导吸附方程时，作了如下基本假设：

(1)吸附位点是一定的，各吸附位的能量相同，并目，每个吸附位仪吸附一个分子或原子；

(2)被吸附的物质之间不存在相互作用；

(3)吸附足单分子层的。

.      .(5-2)

式中：qe——单分子层的吸附量，单位：μmol/g

qm——单分子层的饱和吸附量，μmol/g

# K——KL与吸附能有关的常数，L/μg

Ce——与qe相对应的金属离子的平衡浓度，单位：μg/L。

事实上，固体表面的能量分布并不是均匀的，常常处于热力学酌非平衡状态，所以Langmuir理论关于表面均匀的假设并不符合实际，但是作为热力学的经典理论公式，可作为实验数据处理的一种方法与理论分析依据。

- Freundlich吸附等温线

在液相吸附中，常用Freundlich方程吸附等温线分析处理数据，这个公式考虑了固体表面都是不均匀的的情况，其是在通过了大量的实验数据下总结出来的经验方程式(5-3)，相对来说具有更加广泛的适用性。

qe=Kf          (5—3)

式(6—3)中：e——吸附量，单位：μmol／g

# Ce——平衡浓度，单位：mg／L

Kf——常数，与温度、吸附剂的种类有关，μmol/g

n——常数，与吸附体系的性质有关，决定了等温线的形状，n=2～10属于容易吸附，n<0.5属于难吸附。

- 吸附等温线类型

固体臼稀溶液中吸附的等温线主要有两种类型：Langmuir型（与气体吸附的第1型等温线相似）和S型（见图28）。L型最为常见，S型多见于有限溶解物质的吸附。除这两种类型外，各种形式的等温线在稀溶液吸附中都有实例，这从另一侧面反映了液相吸附的复杂性。

Giles等在总结了大量稀溶液吸附的实验结果后，将等温线分为4类18种[75]。他们的分类方法的基本依据是吸附等温线起始段的斜率。

(1)S型等温线等温线起始段斜率小。当溶剂有强烈的竞争吸附能力，溶质以单一端基垂直或近似垂直地定向吸附于固体表面时可出现这类等温线，如硅胶自水中吸附单极性基有机物，硅胶自中性水中吸附阴离子型表面活性剂属于这种类型等温线。

图28 Giles等对固体自稀溶液中吸附的等温线分类

(2)L型筹温线等温线起始段斜率较大，溶质比溶剂更易被吸附。溶质是线性的或平面的分子，且以长轴或平面平行于表面吸附可得到此类等温线。微孔吸附剂（如微孔活性炭、分子筛等）以孔填充机制吸附时材料属于此类等温线。

(3)H型等温线（High affinity型）  这类等温线的特点是，溶质在极低浓度时就有很大的吸附量，类似于化学吸附的特征，表示孩类型溶质与固体表面有强烈的相互作用。金属粉末从苯中吸附硬脂酸常可获得此类等温线。

(4)C型等温线（Constant partition型）  起始段为赢线，表明溶质在液相和界面相为恒定分配。吸附机理可能是溶质最初吸附在无定型区较大的孔内，吲发生吸附作用使固体部分膨胀，形成新的吸附位，不断吸附，不断形成新的吸附位，直到达到晶化区，吸附不能再继续进行。

- 影响吸附主要因素

# （1）吸附剂的物理、化学和表面性质的影响

吸附质的溶解度越低越容易被吸附，其与相似相溶原理类似。此外，可以使液体表面自由能下降得越快的吸附质越容易被吸附。极性吸附剂易吸附极性吸附质，非极性吸附剂易吸附非极性吸附质，其与自然界物以类聚的现象类似。

# （2）溶质与溶剂性质的影响

1)吸附分子结构单元与溶液吸附常数的关系  色谱研究工作说明，各种被分离化合物的色谱容量参数可看作是构成这些化合物分子的各基团对容量参数贡献的总和。吸附作用是色谱技术的基础，故上述结果可用于吸附研究。

2)溶剂性质的影响  溶质、溶剂和吸附剂都可大致分为极性牙U非极性两大类。如，带有板性基团（如羟基、羧基、氨基、硝基等）的有机物可作为极性的吸附质或溶剂；而饱和烃、卤化烷烃、芳烃等可作为非极性或弱极性的吸附质或溶剂。碳质固体（活性炭、炭黑、炭分子筛、石墨、石墨化炭黑等）均为弱极性和非极性吸附剂；而极性吸附剂多为金属或非金属氧化物、盐类等（如硅胶、氧化铝、沸石分子筛、黏土等）。

# （3）温度和溶质溶解度的影响

从本质上说，吸附是放热过程，因而温度升高不利于吸附的进行，即吸附量下降。

在吸附质和吸附剂一定时，改变溶剂可明显影响吸附量的大小，这种影响主要是因溶解度的变化引起的（尽管不同溶剂的竞争吸附能力不相同）。

温度和溶解度对吸附的影响在大多数情况下是一致的，即溶度升高，溶解度增大都会使吸附量减小；温度升高通常使溶解度增大。

# （4）添加无机盐对吸附的影响

炭自水溶液中吸附有机物时，若有机物为单官能团的（如脂肪、苯酚、苯胺等），在强电解质存在下其吸附量增加。

5.1.3.3动态条件下膨润除Cr6+的吸附等温线

采用内径为2cm，高为50cm的玻璃柱为本试验吸附桩装置，按一定比例将一定量的铁粉、膨润土和石英砂混合均匀后装入吸附柱内，配制含Cr6+浓度为0.5mg/L的低浓度废水，初始pH值为7，在室温条件下，以一定流速流入吸附柱，耿不同时间的滤出液，采取高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法测定滤出液中Cr6+的剩余浓度，根据初始浓度与剩余浓度之问的浓度差计算出不同吸附时间内的吸附量：

qe=(C0 -Ce)V／m     (5-4)

式(5-4)中，qe为t时刻取样时膨润土对Cr6+的吸附量(ptg/g)，C0为Cr6+的初始浓度(mg/L)，Ce为，时刻反应体系滤出液中Cr6+的浓度(mg/L)，y为溶液体积(L)，聊为膨润土的质量(g)。

试验原始数据见表36。试验原始数据见表39。

表39 膨润土对Cr6+吸附动力学试验研究原始数据

图29 吸附时间与吸附出除量的关系

图29是温度为20℃、Cr6+初始浓度为0.5mg/L、pH值为7条件下，膨润土吸附Cr6+的动力学曲线。由图可知，膨润土对Cr6+的吸附在短时间内即能达到平衡，而且可将吸附过程分为两个阶段：吸附时间小于50min时，其吸附量随着吸附时问的增加而增加；吸附时间介于50min到110min之间，吸附量缓慢增加，直至接近平衡。这与李琴等[76]研究静态条件下膨润土吸附Cr3+图形基本接近，但吸附量不一样，表明天然膨润土在静态和动态条件下可以吸附Cr重令属离子。

由Lagergren二级吸附速率方程对膨润土吸附Cr6+的动力学实验数据进行拟合得到的二级吸附速率参数列于表40。

表40 膨润土吸附Cr6+的Lagergren二级吸附动力学参数

由上表可知，本试验速率常数k1(2.53g/μmol．min)高于李琴等获得膨润土对Cr3+的静态试验速率常数k1(2.03g/μnol．min)[80]。平衡吸附量小于李琴等获得膨润土对Cr3+的静态试验的平衡吸附量，表明膨润土对铬重金属离子的动态吸附量小于静态吸附量。同时也表明，连续进水条件下，膨润土对重金属离子可以连续吸附。此外，本试验拟合相关系数R2为0.98，表明膨润土吸附Cr6+的吸附动力学过程较好地符合Lagergren二级吸附速率方程。

5.1.3.4动态条件下膨润除六价Cr6+的吸附热力学

采用内径为2cm，高为50cm的玻璃柱为本试验吸附柱装置，按一定比例将一定量的铁粉、膨润土和石英砂混合均匀后装入吸附柱内，配制Cr6+初始浓度分别为1 mg/L、2 mg/L、3 mg/L、4 mg/L、5 mg/L、6 mg/L的低浓度废水，初始pH值为7，在室温条件下，以一定流速流入吸附柱，取t=40min的滤出液，采取高锰酸钾氧化一二苯碳酰二肼分光光度法测定滤出液中Cr6+的剩余浓度，根据初始浓度与剩余浓度之间的浓度差计算出不同吸附时问内的吸附量：

qe=(C0 -Ce)V／m     (5-5)

式(5-5)中，qe为t时刻取样时膨润士对Cr6+的吸附量(μg/g)，C0为Cr6+的初始浓度mg/L)，Ce为t时刻反应体系滤出液中Cr6+的浓度(mg/L)，y为溶液体积(L)，m为膨润土的质量(g)。

试验原始数据见表5-6。

表41 膨润土对Cr6+等温吸附试验原始数掘

根据试验数据，绘制平衡浓度（名与吸附量之问的关系图，见图5-5。

图30 膨润土对不同浓度Cr6+的吸附曲线

根据Gilcs等对固体自稀溶液中吸附的等温线分类，膨润土吸附Cr6+为L5型等温线：等温线起始段斜率较大，溶质比溶剂更易被吸附。溶质足线性的或平面的分子，且以长轴或平面平行于表面吸附可得到此类等温线。表明膨润土以孔填充机制吸附Cr6+的微孔吸附剂。

5.1.3.5动态条件下膨润除六价Cr6+的等温方程

本次研究采用Langmuirf吸附等温式（式5-2）和Freundlich吸附等温式（式5-3）对膨润土吸附Cr6+试验数据进行拟合。其中Langmuir方程是以簟分子层吸附模型推导出来的吸附方程；Freundlich型吸附等温线是基于吸附剂在多相表面上的吸附建立的经验吸附平衡模式。拟合所取得的曲线见图31和图32，各参数见表42。

图31 Langmuir等温方程拟合曲线

图32 Freundlich等温方程拟合曲线

表42 膨润土吸附Cr6+的Langmuir和Freundlich等温线参数

由表42可知，Langmuir等温线对膨润土吸附Cr6+的试验数据拟舍的相关性较好(R2>0.94)，表明膨润土对金属Cr6+离子的吸附主要表现为表面单分子吸附，是吸热的过程。吸附反应是白发的过程，并且是物理吸附，反应是不可逆的，解吸不易发生。而Freundlich等温线拟合的相关性较差，说明Freundlich等温线用于拟合本次低浓度的Cr6+溶液无法表现良好的线性关系。

动态条件下膨润土去除六价Cr6+实验小结

采用内径为2cm，高为50cm的玻璃柱为本试验吸附柱装置，膨润土或酸改性膨润土和石英砂按一定的配比混合均匀后装入吸附柱内，配制含Cr6+为0.5 mg/L的模拟废水，pH值为7，在室温条件下，以一定流速流入吸附柱，取不同时问的滤出液，果用二苯碳酰二肼分光光度法分别测出吸附柱装置滤出液中Cr.6+的剩余浓度，计算Cr6+的去除率和吸附量。

(1)在动态条件下，随着吸附时间的增加，天然膨润土对模拟废水中Cr6+的吸附去除不断增加；硫酸改性膨润土在吸附时间为1min的滤出液中总Cr6+的剩余浓度均低于检出限0.001mg/L，去除率在99.9%以上，且在试验范围内，随着时间的延长，去除率保持稳定。

(2)天然膨润土和改性膨润土对模拟废水中Cr6+的动态吸附量随着吸附时间的增加而增加。

(3)在实验期问，天然膨润土对六Cr6+的最大吸附量为0.000652 mg/g，改性膨润土对Cr6+的最大吸附量为0.012654 mg/g;天然膨润土和改性膨润土均未达到饱和吸附状态。

(4)酸改性大幅度提高了膨润土动态处理废水中Cr6+的效果。酸改性膨润土用于动态吸附Cr6+有更快的吸附速率和更高的去除效率。

(5)由Lagergren二级吸附速率方程对膨润土吸附Cr6+的动力学实验数据进行拟合，得到R2为0.98，表明膨润土吸附Cr6+的吸附动力学过程较好地符合Lagcrgren二级吸附速率方程。

(6)用Langmuir等温线对膨润士吸附Cr6+的试验数据拟合的相关性较好(R2>0.94)，表明膨润土对Cr6+的吸附主要表现为表面单分子吸附，是吸热的过程。吸附反应是自发的过程，并且是物理吸刚，反应是不可逆的，解吸不易发生。

动态条件下天然膨润土和改性膨润土去除Pb2+和Zn2+实验结果

天然膨润土去除Pb2+和Zn2+实验结果

采用内径为2cm，高为50cm的玻璃柱为本试验吸附柱装置，膨润土和石英砂按1:10的配比混合均匀后装入吸附柱内，配制含Pb2+浓度为6mg/L、含Zn2+浓度为5.6mg/L的模拟废水，pH值为7，在室温条件下，以一定流速流入吸附柱(平均流速1.53mL/min)，取不同时间的滤出液，采用原子吸收分光光度计测定滤出液中Pb2+的剩余浓度，Pb2+的检出限为0.0lmg/L;采用ICP/AES洲定滤出液中Zn2+的剩余浓度，Zn2+的检出限为0.001mg/L。

天然膨润土对Pb2+、Zn2+动态吸附试验结果见表43，吸附时问与Pb2+去除率、Pb2+吸附量关系图见图33，吸附时间与Zn2+去除率、Zn2+吸附量的关系见图34。

表43 天然膨润土对Pb2+、Zn2+动态吸附试验结果

图33 吸附时间对天然膨润土除Pb2+效率和吸附量的影响图

图34 吸附时间对天然膨润土除Zn2+效率和吸附量的影响图

由图33与图34可知，随着吸附时间的增加，天然膨润土对模拟连续进水废水中Pb2+离子和Zn2+离子的吸附去除率增大。动态吸附时间为18min时，Pb2+离子和Zn2+离子的吸附去除率分别可达98.6%和99.1%，且在试验范围内，随着时间的延长，去除率基本保持稳定，这说明天然膨润土对Pb2+和Zn2+的动态吸附有较好的效果，且去除效果稳定。这表明天然膨润土在动态条件下在较短时问内即可有效地去除废水中的Pb2+、Zn2+离子。

由图33和图34可知，天然膨润土对模拟连续进水废水中的Pb2+、Zn2+的动态吸附量随着吸附时间的增加而增加，呈较好的线性相关关系。动态吸附时间为88min时，Pb2+离子和Zn2+离子的吸附量分别为0.14005 mg/g和0.13083 mg/g，并随着时间的延长，吸附量将继续增加，直至接近动态吸附平衡。

改性膨润土去除Pb外、Zn2+实验结果

采用内径为2cm，高为50cm的玻璃柱为本试验吸附柱装置，酸改性膨润土和石英砂按1：3的配比混合均匀后装入吸刚柱内，配制含Pb2+浓度为1.1mg/L、含Zn2+浓度为5.2mg/L的模拟废水，pH值为7，在室温条件下，以一定流速流入吸附柱(平均流速≈1.10mL/nlin)，取不同时间的滤出液，采用原子吸收分光光度汁测定吸附柱装置滤出液中Pb2+的剩余浓度，Pb2+的检出限为0.01mg/L；采用ICP/AES测定滤出液中Zn2+的剩余浓度，Zn2+的检出限为0.001 mg/L。

酸改性膨润土对Pb2+、Zn2+动态吸附试验结果见表44，吸附时间与Pb2+去除率、Pb2+吸附量关系图见图35，吸附时间与Zn2+去除率、Zn2+吸附量的关系见图36。

表44 改性膨润土对Pb2+、Zn2+动态吸附试验原始数掘

图35 吸附时间对酸改性膨润土除Pb2+效率和吸附量的影响图

图36 吸附时间对酸改性膨润土除Zn2+效率和吸附量的影响图

由图35和图36可知，酸改性膨润土对模拟连续进水废水中的Pb2+的去除率随着时间的增加而增加，吸附时间为39min时，Pb2+去除率达到最大值66.4%，吸附时间为55min后随着时间的延长，Pb2+去除率缓慢地降低，99min时Pb2+去除率降至54%。酸改性膨润土对模拟连续进水废水中的Zn2+的去除率在短时间内(11min)可达98.4%，而后随着时问的延长，Zn2+去除率缓慢地降低，99min时Zn2+去除率降至88.3%。由此可见，酸改性膨润土用于动态吸附Zn2+较Pb2+有更快的吸附速率和更高的去除效率。

酸改性膨润土对模拟连续进水废水中的Pb2+、Zn2+的动态吸附量随着吸附时问的增加而增加，呈较好的线性相关关系，并随着时间的延长，吸附量将继续增加，直至接近动态吸附平铂。当吸附时间为88min时，改性膨润士动态吸附Pb2+、Zn2+的吸附量分别为0.0039lmg/g和0.028lmg/g;而天然膨润土动态吸附Pb2+、Zn2+的吸附量分别为0.140mg/g和0.131mg/g，是改性膨润土对Pb2+、Zn2+吸附量的38.8倍和4.7倍，这说明酸改性不同程度地降低了膨润土动态处理废水中Pb2+和Zn2+的效果。

动态条件下膨润土去除Pb2+、Zn2+吸附理论研究

5.2.3.1动态条件下膨润除Pb2+、Zn2+的吸附等温方程

# (1) Langmuir吸附等温式

采用Langmuir吸附等温式（式5-2）对膨润土吸附Pb2+和Zn2+诫验数据进行拟合。I..angmuir方程是以单分子层吸附模型推导出来的吸附方程，拟合所取得的曲线见图37和图38，参数见表45。

图37 天然膨润土吸附Pb2+Langmuir等温方程拟合曲线

图38 改性膨润土吸附Pb2+Langmuir等温方程拟合曲线

图39 天然膨润土吸附Zn2+Langmuir等温方程拟合曲线

图40 改性膨润土吸附Zn2+Langmuir等温方程拟合曲线

# (2)Frcundlich吸刚等温式

采用FreundlichI致附等温式（式5-3）对膨润土吸附Pb2+和Zn2+试验数据进行拟合，Freundlich型吸附等温线是基于吸附剂在多相表面上的吸附建立的经验吸附平衡模式。拟合所取得的曲线见图41和图44，各参数见表45。

图41 天然膨润土吸附Pb2+Freundlich等温方程拟合曲线

图42 改性膨润土吸附Pb2+Freundlich等温方程拟合曲线

图43 天然膨润土吸附Zn2++Freundlich等温方程拟合曲线

图44 改性膨润土吸附Zn2+Freunclich等温方程拟合曲线

表45 膨润土吸附Pb2+和Zn2+的Langmuir等温线参数

由表45可知，Langmuir等温线对天然膨润土吸附Zn2+(R2> 0.97)和的试验数据拟合的相关性较好，表明天然膨润土对Zn2+的吸附主要表现为表面单分子吸附，是吸热的过程。Freundlich等温线对改性膨润土吸附Zn2+(R2> 0.99)祁天然膨润土吸附Pb2+(R2>0.94)的试验数据拟合的相关性较好，表明改性膨润土吸附Zn2+和天然膨润土吸附Pb2+符合多相表面的吸附平衡模式。而Langmuir等温线和Freundlich等温线对改性膨润土吸附Pb2+的试验数据拟合的相关性均不好(R2<0.65)，说明用酸改性后使膨润土吸附Pb2+的吸附作用发生了重大变化。

5.2.3.2动态条件下膨润土去除Pb2+、Zn2+实验小结

采用内径为2cm，高为50cm的玻璃柱为本试验吸附桩装置，膨润土或酸改性膨润土和石英砂按一定的配比混合均匀后装入吸附柱内，配制一定浓度的含Pb2+、Zn2++的模拟废水，pH值为7，在室温条件下，以一定流速流入吸附柱，取不同时问的滤出液，采用原子吸收分光光度计测定吸附柱装置滤出液中Pb2+的剩余浓度，计算Pb2+、Zn2+的去除率和吸附量。

(1)在动态条件下，随着吸附时间的增加，天然膨润土和改性膨润土对模拟废水Pb2+和Zn2+的吸附去除率先增加到一个大值然后逐渐下降。天然膨润土对Pb2++和Zn2+的去除率最大分别为99.8%和99.9%；改一陛膨润士对Pb2+和Zn2+的去除率最大分别为66.4%和98.4%。

(2)天然膨润土和改性膨润土对模拟废水中Pb2+和Zn2+的动态吸附量随着吸附时间的增加而增加，呈较好的线性相关关系。

(3)在实验期间，天然膨润土对Pb2+和2n2+的最大吸附量分别为0.14005 mg/g和0.13083mg/g，改性膨润士对Pb2+和Zn2+的最大吸附量分别为0.00391mg/g并口0.028lmg/g;

天然膨润和改性膨润土均末达到饱和吸附状态。

(4)酸改性不同程度地降低了膨润土动态处理废水中Pb2+和Zn2+的效果。

(5)根据Giles等对固体自稀溶液中吸附的等温线分类，膨润土吸附Cr6+为L5型等温线：等温线起始段斜率较大，溶质比溶剂更易被吸附。溶质是线性的或平面的分子，且以长轴或平面平行于表面吸附可得到此类等温线。表明膨润土是以孔填充机制吸附Cr.6+的微孔吸附剂。

( 6) Langmuir等温线对天然膨润士吸附Zn2+(R2> 0.97)和的试验数掘拟合的相关性较好，表明天然膨润土对Zn2+的吸附主要表现为表面单分子吸附，是吸热的过程。Freundlich等温线对改性膨润土吸附Zn2+(R2> 0.99)和天然膨润土I吸附Pb2+(R2> 0.94)的试验数据拟合的相关性较好，表明改性膨润土吸附Zn2+和天然膨润土吸附Pb2+符合多相表面的吸附平衡模式。而Langmuir等温线和Freundlich等温线对改性膨润土吸附Pb2+的试验数据拟合的相关性均不好(R2<0.65)，说明用酿改性后使膨润土吸附Pb2+的吸附作用发生了重大变化。

改性膨润土反应墙处理废水研究

反应墙的发展及定义

可渗透反应墙(pe工-moable rezictive bcirrier，PRB)足『]前在欧荚等发达国家新兴起来的用丁原位去除污染水中污染组分的方法。早在1982年，采用可渗透反应墙处理污染水中的污染组分的思想就有美国环保发行的环境处理手册上的图示反映出来，但是整个20世纪80年代，如此全新的地下水处理技术并没有得到进一步发展[811。日前，在欧美等国，已经进行了大量该方法的工程研究及实验研究，并已经开始商业应用，

美国环保署(USEPA) 1998年发行的《污染物修复的PRB技术》手册将PRB定义为：在地1F安置活性材料墙体以便拦截污染羽状体，使污染羽状体通过反应介质后，其污染物能转化为环境接受的另一种形式，从而实现使污染物浓度达到环境标准的目标[82]。

反应墙处理模拟含Cr6+废水

反应墙实验材料的选择

(1)主反应材料

本试验选择我们自制的酸改性膨润土做为主要的反应材料，用于处理含Cr6+的重金属废水。

根据表46的数掘我们选择出酸改性膨润士粒度的大小。

表46 不网粒度酸改性土的去除率和渗流速度

由实验结果可知，过100目筛的酸改性膨润土的去除效果与渗透速度都能取得很好的结果。所以在实验中我们所用的改性膨润土都是过100目筛的土。

(2)其它反应材料

在实验中，我们除了选择改性膨润土作为主反应材料之外，还选择铁粉和石英砂作为混合使用的材料。石英砂和铁粉经过研磨过80目筛，置于干燥器。

(3)模拟水样的制备

称取干燥两小时的重铬酸钟，主要针对高低两个浓度的金属水溶液进行实验，分别配制了浓度为5mg/L和50mg/L的溶液来测试反应墙的去除效果。

反应墙的制备

- 模型反应墙拟选用的介质配比

本试验所采用的介质配比如表47所示。

表47 反应墙介质配比

(2)反应墙装置

本实验中拟选择以下几种材料混合顺序，如图45所示。经过初步实验得到，按序排列要比混排效果好，所以在实验罩，我们选择了第一种和第二种排序方法。

图45 反应墙材料排序图

选择好材料排序后，我们准备了玻璃反应器作为实验的反应装置，如下图46和图47所示。

图46 介质I、II、V反应器示意图

（A代表铁粉，B代表改性十，C代表石英砂）

图47 介质III、IV反应器示意图

（A代表铁粉或改性土，B代表石英砂）

和图47中的进水口和出水口处都塞有聚乙烯网塞，用以防止石英砂溢出。

在图46中，A为粒径0.8 --1.2mm的铁粉，此处对污水重金属离子起还原、过滤作用以及平衡进出水样分散浓度的作用。B为反应核心介质，即改性膨涧土，对污水进行吸附。C为石英砂，对污水起过滤和平衡作用。

在图47中A为粒径0.8～1.2mm的铁粉或改性土，此处对污水重会属离子起还原、过滤作用、平衡进出水样分散浓度和对污染物进行吸附。B为石英砂，对污水起过滤和平衡作用。

在试验中我们将配好的含Cr6+的重金属废液通过进水口进入，然后水流方向垂直于渗透反应墙，最后从出水口流出，在出水口取样，并且分析排出的水样的含Cr6+量，从而可以寻找到去除Cr6+的最佳反应柱配比组合。

反应墙去除废水中Cr6+的效果测试

在正式通水后的前几天每天上午8点采样并分析。待测得结果稳定后，每两天进行一次取样分析，直到反应墙流速和去除率大幅度下降为止。

本实验采用72型光电分光光度计420-700nm仪器用二苯碳酰二肼分光光度法测定Cr6+。在每次测定之前，做出守白样品的标准曲线及方程。吸附率的计算公式：

吸附率(%)=Ci-Ct／Ci ×l00%

其中Ci表示含Cr6+的初始浓度，Ct表示Cr6+的最终浓度(mg/L)。

反应墙去除废水中Cr6+的实验结果

6.2.4.1吸附等温线

在实验中，选择参考了液体在等温条件下的吸附剂的吸附量与吸附压力所形成的吸附曲线。在等温的情况下吸附剂的吸附量与吸附质的压力（或浓度）的关系曲线称为吸附等温线，在研究吸附的特性和物质的吸附分离工艺时，常需测定并绘制吸附等温线。吸附的平衡吸附量随吸附质的压力（或浓度）的增大而增大。本实验将采用这五组吸附曲线与实验的结果做出比较和分析。如下图47为五中电信的吸附等温线。

图48 典型的等温吸附模式

6.2.4.2各类型反应墙的去除率分析

实验中分为五种模型，我们主要对五种反应墙模型做了去除率分析实验，对IV，V这两组模型做了流速，寿命的测定。

在反应过程中，各个反应墙模型在处理高浓度金属离子废水时的去除率都在随着时间而变化，有的能保持缓慢的下降，有的可以保持去除率平衡。表48为废水通过各个反应墙时的去除率。

表48 各个反应墙在处理高浓度废水时候的去除率

(1)反应墙在模型I和模型Ⅲ中去除率分析比较

在图49中可以看到模型I和模型Ⅲ中去除率的变化。

图49 Cr6+溶液通过模型I和Ⅲ的去除效果曲线图

图49是模型I和III的去除率分析结果图。第一种模型添加了改性土，而在第三种模型中则不含改性土，根据两组吸附曲线图可以看出，改性土在反应墙中起到一定的去除和吸附的作用。在加有改性土的模型I中去除率都在99%左右，整组数据比不含改性土的模型III中的数据高出2-3个百分点，此结果表明：本实验所采用的膨润土经过酸化后，结构“松散”，晶体两端孑L道增大，表面积也相应增大，同时，由于H+对八面体或四面体多价离子的取代，造成电性更负。因此酸性膨润土具有较强的吸附性和化学活性。在模型III中虽然石英砂的比例大一些，但是由于石英砂在反应墙里面只是起到了过滤和平衡的作用，所以影响不是很大，在此不用考虑。不过经过比较分析，发现模型Ⅲ的吸附曲线与标准的吸附曲线差别很多，模型III的吸附是锯齿状不稳定的，所以模型III的介质配比不可取。

(2)反应墙在模型I，II，V中去除率分析比较

如图50和图51是在模型I，lI．V中去除率的变化情况。

图50 Cr6+溶液通过模型I和V的去除效果曲线图

图51 Cr6+溶液通过模型II和V的去除效果曲线图

图50和图51分别是含Cr6+废水通过模型I和V，ll和V的去除率比较分析结果图。两组图表明：模型I和1I的去除率都高于模型V的去除率。I，II和V三个模型中的组成均为铁粉，改性土和石英砂。从应用比例来看，模型I和II中铁粉的比例大于模型V中铁粉的比例，而这三种模型中改性土的比例保持不变，在反应材料进行吸附的时候，由于铁粉比例低于其他两组模型，模型V中的吸附材料很快达到饱和，因此当废水通过模型V时，去除率逐渐下降。在与反应墙作用的时候，铁粉起将高价的Cr6+还原成低价离子然后被改性膨润士吸附的作用。由此可以看出铁粉在反应墙中起到的还原作用对反应墙的影响是很明显的。

(3)反应墙在模型Ⅲ和Ⅳ中去除率分析比较

如图52是模型Ⅲ和Ⅳ的去除率随着时间的变化曲线。

图52 Cr6+溶液通过介质IIl和IV的去除效果曲线图

图52是含Cr6+废水通过模型lⅡ和Ⅳ时的去除率分析。模型IlI是装有铁粉和石英砂，模型Ⅳ是装有改性膨润土和石英砂，由前面图示我们知道带有改性膨润士的反应模型去除率应该较高，即模型Ⅳ的曲线应该位于模型llI之上的。一殷认为改性膨润土的去除效果较铁粉的效果好，但由图52可以看出，含有改性膨润土的模型Ⅳ的去除率低于仅含铁粉的模型III。分析认为这是由模型Ⅳ中所加入的改性膨润土的比例少于模型III中铁粉的比例所造成的。

由图可以看出，吸附过程中，第一天模型IV的去除率高于模型III，由于改性膨润土用量少，因此模型IV在吸附过程中易于达到饱和，所以在后面的测定中模型Ⅳ的去除率大幅度的下降。由此可知改性膨润土的用量比例在反应墙运行过程中也是一个很重要的因素，应该根据污水浓度高低来进行设置。

6.2.4.3反应墙处理低浓度含Cr6+废水情况分析

低浓度废水在通过I，lI，III三种模型反应墙时出口浓度以及去除率数据，如下表49所示。

表49 低浓度废水通过I，l1，III三种介质反应墙时进出口浓度以及去除率结果

I．lI，III三种不同配比的反应模型对低浓度(5mg/L)含Cr6+溶液的去处率分析如图53所示。

图53 反应器I，II，III对低浓度溶液的去除效果曲线

图54 反应墙模型I对低浓度溶液的去除以及拟合线

图55 反应墙模型II对低浓度溶液的去除与拟合线

图56 反应墙模型Ⅲ对低浓度溶液的去除与拟合线

在图53至56中可以看到三种模型的去除效果以及拟合趋势线。从拟合曲线看出模型I和模型III去除效果处于先上升后下降的趋势。模型I在第10天后去除率开始下降，因为10天左右模型I中的反应材料丌始饱和，去除率丌始缓慢下降；模型III在第4天左右去除率开始下降，反应材料开始饱和，由此推出模型I的使用寿命要高于模型III。

在模型III早只装了铁粉与石英砂，由于没有改性膨润士的加入所以吸附效果低于模型I。

由图55可知模型II的去除效果以及拟合线。模型II拟合线一直处于下降趋势。在本组反应中，相对于模型I的介质配比来讲，在此模型II里提高了铁粉的比例。当铁粉量增大时，第一天时的去除率高，而后就丌始下降。原因分析：铁粉的作用是利用氧化还原反应使Cr6+还原成Cr3+，形成灰绿色沉淀，从而降低溶液中有毒物质Cr6+的浓度。由于铁粉含量增高，使金属Cr6+还原成Cr3+生成过量沉淀，而膨润土的量有限，不能够完全吸附所生成的沉淀，因此造成吸附效果下降。

由以上分析可看出，模型I对于低浓度溶液的去除效果最佳。

6.2.4.4反应墙处理高浓度重金属含Cr6+废水情况分析

在表50中显示的是I，II，III三种介质配比在高浓度废水通过反应墙时的进出口浓度以及去除率数据。

表50 高浓度废水通过I、I1、IlI三种介质反应墙进出口浓度以及去除率结果：

I，II，IlI三种不同配比介质对高浓度(50mg/L)的含Cr6+溶液的去除效果，如下图57所示。

图57 反应器I，II，III对高浓度溶液的去除效果曲线图

图58 反应墙模型I对高浓度溶液的去除曲线以及拟合线

图59 反应墙模型II对高浓度Cr6+溶液的去除曲线以及拟合线

图60 反应墙模型III对高浓度溶液的去除曲线及拟合线

图57至图60是I，II，IlI三种模型配比在相同条件1一，对高浓度溶液的去除效果图以及拟合线，从四组图的去除曲线效果和拟合线分析，模型I的吸附曲线和模型II的效果相似，但模型I1去除率低于模型I。从拟合曲线中可以看出，模型I在第10天左右，去除率开始卜降，而模型Ⅱ在7天左右开始下降，说明模型I的使用寿命较模型II长。从曲线图中也可以看到模型I的去除率都在99%上下波动，并没有出现很大的变化，说明此模型可以很稳定的去除高浓度的含Cr6+溶液。与图58、59相比图60中模型Ⅲ的拟合曲线一商下降，因此模型IIl的反应材料比例不适合用于反应墙中。

由以上分析可知，模型I对高浓度的去除效果最佳，去除率最高达到99.73%，最低去除率电达到了99.32%，在进口浓度50mg/L，通过反应墙后出口浓度达到0.273mg/L，模型I反应墙对高浓度Cr6+溶液的去除率能达到最理想的效果。

6.2.4.5低浓度含Cr6+金属溶液通过I，II，Ⅲ三中模型的渗流情况分析

低浓度金属溶液通过I，II，IIl三种不同配比的反应墙的渗流休积。如表51所示。

表51 I，II，III三种介质在处理低浓度金属溶液时的渗流体积

I，1I，III三种不同模型反应墙在去除低浓度溶液时的渗流情况如图61所示。

图61 低浓度的Cr6+溶液通过反应器I，II，Ⅲ对的渗流情况

图61由I，II，III三种模型所呈现的渗流体积变化情况我们可以看出：模型Ⅲ的渗流体积最大，因为介质没有装改性膨涧土材料，渗流空隙大，不容易阻塞渗流通道，所以渗流体积大于其它介质。而模型I渗流体积几乎只达到介质III的最小渗流体积。说明改性膨润土在一定时问内，发生溶胀作用，造成通道堵塞。使得反应墙的渗流体积减小。模型II（铁粉与膨润土装配比例为3:1）的渗流体积高于介质I的渗流体积，可能反应过程中模型I石英砂对模型也造成了一定的堵塞。

6.2.4.6高浓度含Cr6+溶液通过I，II，Ⅲ三中模型的渗流情况分析

将I，II，III三种模型在去除高浓度溶液时所表现的渗流情况列于表52。

表52 I，II，III三种介质在处理高浓度金属溶液时的渗流体积

I，II，III三种不同模型在去除高浓度溶液时的渗流情况如图62所示。

图62 高浓度的Cr6+溶液通过反应器I，Ⅱ，Ⅲ时的渗流情况

图62中反应高浓度溶液通过l，II，Ⅲ三种模型反应墙时的渗流情况。由图中看出模型Ⅲ的渗流体积高于其他模型，但是从前面分析知模型IⅡ的去除率低于其它模型。在此分析模型I和II，模型I在4-6天的时候渗流体积超过模型Ⅲ(未加改性膨润土)的体积，而且模型I的渗流体积基本上都高于模型II。所以，模型I比较适合处理高浓度的含Cr6+溶液。

反应墙处理模拟含Cr6+废水实验材料作用分析

6.2.5.1铁粉的还原作用

本试验反应墙体材料中所加入的铁粉，主要是通过铁屑腐蚀电池原理对污染物进行还原反应，当铁粉存在于含电解质的水溶液中时，细小的碳粒充当阴极，铁粉充当阳极，构成了无数个微电池，铁粉不断消耗，金属离子被还原[83-85]，从而进一步促进了微生物的生长。对重金属Cr6+，其反应式如下：

阳极过程：

阴极过程：

Fe→Fe2++2e,       Eθ=-0. 44eV       (3-1)

Fe2+→Fe3++e,       Eθ=-0. 77eV       (3-2)

阴极过程：

Cr2072-+6e +7H+→2Cr OH3+OH-              (3-3)

6.2.5.2改性膨润土的吸附作用

从图示可以看出，铁粉和改性膨润土[86]以合适比例相结合的反应器的处理效果明显高于其他反应器。其主要原因为：在改性过程中（本文采用酸改性膨润土）膨润土里的K+，Na+，Ca2+等可交换阳离子与酸溶液中的H+发生不同程度的交换，由于H+半径小于K+，Na+，Ca2+等离子的半径，体积较小的H+置换层间的K+，Na+，Ca2+等离子，孔容积被增大，原来层间的化掌键力也被削弱，使得层问品格裂开，孔道被疏通。另外在酸化过程中，分布于膨润土结构通道中的杂质同时被去除，使得改性后的膨润土具有较大的比表面积及离子交换容量，吸附性能好，对废水中重金属离子的吸附有着特殊的功效。所以反应介质内加入合适比例的改性膨涧土参与的反应器处理效果明显高于其他未加入改性土以及加入量偏低的反应器。

6.2.5.3石英砂的过滤作用

石英砂位于最低端，起到过滤和吸附的作用。石英砂这种物质可使活性成分附着在其颗粒表面，从而达到净化和过滤污水的作用。但是我们从Ⅲ和IV反应器去除效果来看，石英砂单独使用的去除率并不如前两种反应器去除效果佳。也可以看出改性膨润土在反应墙体里的吸附能力高于石英砂。

反应墙处理模拟含Cr6+废水实验小结

我们选择酸改性膨润上为反应墙的主反应材料。综合实验的难易和去除重金属的效率，在实验中选择过100目筛的膨润土，合理选择反应模型介质配比，可以达到很好的去除效果。

（1）实验结果表明：模型I配比为铁粉：改性土：石英砂=2：1：2对处理含Cr6+废水效果很好。低浓度含Cr6+溶液(5mg／L)，通过模型I作用后，出口浓度达到(0.0363mg／L)，去除率达到了98%以上；高浓度Cr6+溶液(50mg／L)，通过模型I处理后，出口溶液浓度达到0.273mg／L，去除率也达到99%以下，出水达到《污水综合排放标准>（GB8978-196）的要求(0.5 mg／L)。

(2)根据所确定的模型I中的拟合线趋势，我们得到了模型I处理低浓度溶液时的去除率随着时问变化方程：Y=0.9813345+0.27786X-0.01685X2(X时间，Y去除率)

(3)根据模型l中的拟合线趋势，我们同时得到模型I处理高浓度溶液时得去除率随

着时间变化力1程：Y=0.9931268+0.05266X_0.00255X2(X时问，Y去除率)

(4)出于膨润土具有很强的吸湿性，能吸附相羔j于自身体积8-20倍的水而膨胀至30倍；但是当膨涧土吸附到一定程度时容易造成溶胀，如果加入比例过高，常常造成堵塞，以至中途实验终止。但是如果比例过低会造成去除效果的降低，所以在实验过程中，比例一定要严格控制。

反应墙处理垃圾渗滤液

反应墙实验材料的选择

还原铁粉过100-80目筛，酸改性膨润土过120目筛，石英砂过100-60目筛，活性炭过100-60目筛。

取自桂林市冲口垃圾处理厂垃圾渗滤液，稀释5倍后用于实验，pH为7.5-8.0，其性质见表53所示。

表53 稀释5倍的垃圾渗滤液的特征

(2)反应墒装置

选择好材料排序后，我们准备了玻璃反应器作为实验的反应装置，如图63和图64所示。

图63 介质I、II、III反应器示意图

（A代表还原铁粉，B代表改性-卜或活性炭，C代表石英砂）

图64 介质Ⅳ反应器示意图

（A代表铁粉或改性十，B代表石英砂）

进水口和出水口处都塞有聚乙烯网塞，用以防止石英砂溢出，从反应器出水口采样取样。

反应器去除垃圾渗滤液中污染物的实验结果

6.2.3.1反应器去除垃圾渗滤液中氨氮的实验结果

各反应器对氨氮的去除效果如图65所示。

图65 各反应器出水氨氮变化曲线

由图65可以看出，四个反应器对氨氮均有一定去除效果，其中反应器III对氨氮的去除效果最好，最大去除效果为97.58%，其次为反应器I，对氨氮的最大去除效果为85.76%，对氨氮去除效果最小的为反应器IV，最大去除效果为51.75%。去除原因主要为离子交换、吸附作用。无论Fc0、活一性炭或者改性膨润土都对氨氮有一定的吸附作用，从图3可以看出各反应器出水的氨氮含量都有所降低。含有改性膨润土的反应器I和III对氨氮的处理效果较好，与其他反应器介质相比，改性膨润土和活性炭都具有较强的吸附性能和离子交换能力。其次，垃圾渗滤液中存在一定的镁离子和磷酸根离子，可以和氨氮生成磷酸铵镁沉淀，去除一定的铵离子[86]。

6.2.3.2反应墙去除垃圾渗滤液中CODcr的实验结果

各反应器对CODcr的去除效果如图66历示。

图66 各反应器出水COD变化曲线

各反应器对COD均有一定的去除作用。其中，去除效果最好的为反应器II，最大去除效果为84.87%，其次为反应器III，最大去除效果为67.10%;反应器II去除效果略低于反应器III，其最大去除效果为63.82%;反应器IV去除效果最低，最大去除效果为60.86%。分析其可能的原因有以下几种。

# (l)Fe0的还原作用

各反应器均含有一定量的铁粉，主要通过铁屑腐蚀电池原理对污染物进行还原反应。当铁屑存在于含电解质的水溶液中时，细小的碳粒充当阴极，铁屑充当阳极，构成无数个微电池，铁被不断消耗[87-90]。经过铁屑腐蚀电池反应后，减少了污染物的毒性，促进反应器中微生物的生长，尤其在反应器的后半部分微生物对污染物的生物降解，进一步降低出水COD。铁屑腐蚀电池除了提供电子外，所形成的氧化铁水合物具有较强的吸附，絮凝活性[91]，能吸附大量有机分子，降低出水污染物含量。

# (2)活性炭吸附作用

从图4可以看到，铁粉和活性炭组合的反应器处理效果最优，其主要原因可能是活性炭表面含有大量的酸性或者碱性基团。这些酸性或碱性基团的存在使活性炭不仅具有吸附能力，而且对氧化还原反应具有催化作用。

# (3)改性膨润土的吸附和离子交换作用

反应器I、III的处理效果优于只有还原铁粉为介质的反应器IV。说明改性膨润土对COD具有一定的吸附和离子交换功能。在改性过程中（本文采用酸化膨润土）膨润土里的K+，Na+，Ca2+等可交换阳离子与酸溶液中的H+发生不同程度的交换[90]，由于H+

半径小于K+，Na+，Ca2+等离子的半径，体积较小的I-I+置换层问的，K+，Na+，Ca2+等离子，孔融积被增大，原来层问的化学键力也被削弱，使得层间品格裂开，孔道被疏通。还有在酸化[92-93]过程中，分布于膨涧土结构通道中的杂质同时被去除，使得改性后的膨润土具有较大的比表面积及离子交换容量，吸附性能好，对废水中CODcr的吸附有着特殊的功效。由图66可以看到，9d后，反应器IV与反应器I处理效果接近。可见改性膨润士作为反应介质比较容易饱和与失效。

6.2.3.3反应墙去除垃圾渗滤液中总磷的实验结果

各反应器对总磷的去除效果如图67所示。

图67 各反应器出水总磷变化曲线

由图67可以看到，反应器II对总磷的去除效果最高，最大去除率为80%，反应器IV对总磷的去除效果最低，最大去除率为46.96%。说明各反应器对总磷都有一定的去除效果，这是由于Feo、活性炭和改性膨润土都有一定的吸附作用，并且各个反应器中铁粉电解生成的Fe2+和Fe3+都是很好的絮凝剂。从图67可以看出，反应器中添加活性炭或者改性膨润土，比只有铁粉对磷的处理效果要好。

6.2.3.4反应墙处理垃圾滂滤液实验小结

实验表明，当还原铁粉：改性膨润土：石英砂配比为60: 20: 20时，反应器对氨氮的去除效果达到最大值，此时去除效率为97.5 8%。当还原铁粉：活性炭：石英砂配比为40: 20:40时，反应器对CODcr、总磷处理效果最好，CODcr最大去除率为84.87%，磷最大去除率为80%。说明实验条件下，PRB对垃圾渗滤液处理效果较好。

示范工程

冲口垃圾填埋场渗滤液应急处理工程

桂林市冲口垃圾卫生填埋场一期工程同处理垃圾500T，已于2002年正式投入使用。桂林市冲口垃圾填埋场原设计将垃圾渗滤液经污水调节池调蓄后，由污水泵回灌到填埋区域，通过蒸发和垃圾堆体自身吸附进行减量和净化。在实际运行中，回灌方法无法将渗滤液全部吸纳。2004年3月由于调节池内积存了约2.5万m3渗滤液，已接近调蓄最大容量，而新的配套污水处理站尚未建成投入使用为防止雨季时池内渗滤液外溢影响环境，必须在雨季到来之前将积存的渗滤液一次性进行应急处理后排放。在这种情况下，我单位接受了应急处理的任务，并设计了厌氧+PID+膜分离组合工艺对垃圾渗滤液进行处理（图68），在厌氧反应池中加入了本研究研制的改性膨涧土作为填料。

图68 桂林市冲口垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液应急处理工程工艺示意图

经采用化学絮凝沉淀、改性沸石和改性膨润土对桂林市冲口垃圾填埋场2.5万m3渗滤液进行应急治理，渗滤液经净化后水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准，其中悬浮物去除率为77.1%．化学需氧量去除率为91%，生化需氧量去除率为91.9%，氨氮去除率99.8%，色度去除率为97.5%。表明改性膨润土可以用于废水中化学需氧量、氨氮和色度去除，联合化学絮凝沉淀和改性沸石处理效果更好。

鲁家村生活污水治理示范工程

桂林市鲁家村村落生活废水的处理[艺由预处理系统和净化系统组成，详见图69。预处理系统包括各家各户原有的一级化粪池和拟新建的沉砂池、油水分离器，主要去除来水中的无机悬浮物、大块的杂物和动植物油，以提高净化段的处理效率和使用寿命。净化系统包括集水、配水池、土地生态深度处理系统和清水回用池。

经预处理系统后进入集水池，此时污水中对土地生态深度处理系统影响较大的SS和油基本被去除。集水池内设1台提升泵，可起到均匀污水水质，控制进入土地生态深度处理系统水量和水位的作用。配水池将污水均匀的分配道每个二卜地处理-稳元，土地生态深度处理系统分为三套平行处理单元，每个单元都包括布水系统、厌氧层、好氧层和集水层，污水在下渗的过程中经历厌氧、好氧填料层，污染物被吸附在填料层中，填料上的微生物利用空气自动复氧将污染物降解。整个系统的周期性淹水一落干的变化，形成土地处理工艺内部独特的厌氧、好氧环境的循环，利于微生物对有机物、氨氮和磷的去除。

图69 桂林市鲁家村村落生活废水的处理工艺示意图

桂林鲁家村村落生活废水环境治理工程，设计进水水量80m3/d，工程采用人工快滤人工快滤的填料采用了改性膨润土，工程经桂林市环境监测中心站对鲁家村村落生活污水处理后监测，所测pH、悬浮物等指标全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。其中悬浮物去除率为85.6%，化学需氧量去除率为88.1%，生化需氧量去除率为88.2%，氨氮去除率为99.7%，色度去除率为50%，总磷去除率为84.9%。

膨润土的再生研究

膨润土对污染物的去除主要是物理吸附和离子交换作用，当对污染物的去除量达到一定值时，就会达到饱和状态而失去污染物去除能力。因为膨润土的物理吸附和离子交换作用具有可逆性，可对其进行再生重复使用。膨润土的再生通常有下述几种方法：(l)直接焙烧法：把膨润土直接焙烧，使污染物以气态形式挥发或氧化成气体逸出，这种方法主要适用于吸附了有机物的膨润土的再生[94-95]；(2)置换法：以酸、碱、盐或者其它溶液浸泡膨润土，把膨润土交换的污染物取代出来使膨润土得以再生，可以用于吸附了有机物的膨润土的再生[96-97]，也可以用于吸附了重金属离子的膨润土的再生[64，98，99]；(3)其它方法：如水煮[63]、用去离子水洗[100]、氧化法[101]等方法。

直接焙烧再生法、用水煮或用去离子水洗的再生方法对于吸附了重金属离子或其它无机物的膨润土的再生效果不明显。

湿法再生法一般采用盐酸、硫酸、氢氧化钠、硫酸铝等化学溶液浸泡吸附饱和的膨润土，从而达到使膨润土再生的曰的。此方法方便快捷，是通常使用的方法。本项同也采用置换法再生法对膨润上进行再生。

荐生实验研究

本研究采用动态方法再生膨润土。采用内径为2cm，高为50cm的玻璃柱为本试验吸附柱装置，按一定比例将一定量的吸附饱和的改性膨润：卜、石英砂混合均匀后装入吸附柱内，配制不同的再生溶液，在室温条件下，控制再生溶液流速为l0mL/min进行动态再生。

再生剂的选择

分别配制浓度为0.05mol/L的硫酸溶液、0.lmol/L的盐酸溶液、0.lmol/L的氢氧化钠溶液和0.lmol/L的氯化钠溶液对饱和吸附了Cr6+的改性膨润士进行再生试验，其结果如表54。

表54 再生效果表

由表54可见，用酸、碱和盐再生饱和吸附Cr6+的膨润士24h，再生效果为酸>盐>碱，其中硫酸再生效果优于盐酸，再生效果高达97%。再生时间延长，还可进一步提

高再生效果。

再生膨润土重复使用效果

用浓度为o．05mol/L的硫酸溶液再生2411后，用蒸馏水淋滤至玻璃柱出水pH值为6～7，重新通入低浓度含铬溶液(0.5mg/L C∥)，测出水30分钟时的出水浓度，其对Cr6+的去除率仍然较理想结果如表55。

表55 再生改性膨润土去除Cr6+效果表

再生改性膨润土可多次使用，去除Cr6+效果在10次后仍可达95%以上。

结果分析

(1)改性膨润土可用化学方法再生，对于吸附了饱合Cr6+的改性膨润士，可用转换法进行再生，这是由于Na+可以与改性膨润土中的NH4+发生离子交换，以达到再生膨润土的目的。

(2)选择的再生剂可以为酸碱盐溶液，经比较，硫酸溶液再生效果最佳，经0.05mol/L的硫酸溶液动态再生24h，再生效果高达97%。

（3）实验表明，经再生10次的改性膨润土去除Cr6+效果在10次后仍可达95%以上，这为改性膨润土的实际应用打下了基础。

结论

膨润土是以蒙脱石类矿物为主要组分的岩石。蒙脱石的晶体结构是由两层硅氧四面体片中间夹一层铝（镁）氧八面体片构成的2:1型层状硅酸盐。其层间结构松散，小分子或其他有机分子可以进入层问，因此膨润土具有吸水膨胀性、高分散性、离子交换性和吸附性等，在水处理中有独特的优点，但在实际应用时需要解决其对某些污染物的去除率不高、易泥化、再生分离困难等问题。

本研究采用不同的改性剂改性后，得到具有对不同污染物去除能力强的改性膨润土。并把改性膨涧进行挤出成型和灼烧定型，制成适于水处理的颗粒状净化剂。根据要处理的废水中污染物的特点，选择搭配改性膨润土的种类和数量进行组合搭配，得到最佳的改性膨润土净水柱或反应墙等，用于污水治理工程。本研究采用动态再生的方法，解决了静态再生的倒液分离困难的问题，且再生效果好。研究主要成果如下：

(1)把改性膨润土挤条成型，并根据膨润土改性方法的不同采用不同的温度(在400～800℃)进行活化定型：用于去除垃圾渗滤液的CODcr和色度时，氯化铝改性膨润土的最佳活化定型温度分别为700℃和500℃；用于处理含铬废永时，800℃为氯化铝改性膨润土的最佳活化定型温度；

(2)用改性膨润士去除垃圾渗滤液中氨氮、CODcr、BODs和色度等污染物的研究，改性膨润土的去除率分别为：70.8%（用氯化铝改性）、65.8%（用聚丙烯酰胺改性）、82.5%（用聚丙烯酰胺改性）、83.7%（用聚合氯化铝改性）；用硫酸亚铁和氯化钙一起改性后的膨润土处理模拟废水中的正磷酸盐，磷的去除率为96.8%；

(3)用酸改性膨润土动态处理低浓度(0.5 mg/L)重金属废水中的Cr6+，处理1min后出水中Cr6+的去除率大于99%；

(4)膨润土动态处理混合重金属废水88min，Pb2+和Zn2+的去除率均达99.8%以上；

(5)经动态再生10次的改性膨润土去除Cr6+效果仍可达95%以上；

(6)用酸改性膨润土、还原铁粉和活性炭为介质的反应器处理垃圾渗滤液，对氨氮的去除效率最大为97.58%，对COD的去除效率为84.87%，总磷最大去除率为80%，比单用酸改性膨润土的去除效率可提高10%以上；

(7)改性膨润土与其它材料一起用于垃圾填埋场渗滤液应急处理工程，渗滤液经净化后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准．其中悬浮物去除率为74.6%，化学需氧量去除率为92.6%，生化需氧量去除率为93.1%，氨氮去除率99.8%，色度去除率为97.5%；

(8)改性膨润土与其它材料一起用于生活污水治理，验收结果表明：pH、悬浮物等指标全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。其中悬浮物去除率为85.6%，化学需氧量去除率为88.1%，生化需氧量去除率为88.2%，氨氮去除率为99.7%，色度去除率为50%，总磷去除率为84.9%。

(9)该净化剂已获得发明专利2项(发明专利号：ZL2005100213441和ZL200510021343.7)；本研究公开发表文章3篇：《改性膨润土去除水溶液中Cr6+的性能研究》、《Effects of the Use of Permeable Barricr for Landrill Leachate Treatment》、《蒙脱石吸附Zn2+的研究》。

对于用膨润土或改性膨润土去除熏金属或有机物的研究甚多，但真正应用于实际废水处理工程的并不多见，主要是由于膨润土的吸水膨胀性和高分散性造成处理后的膨润土难于与废水分离、对某些污染物的去除率不高、膨润士再生利用困难。本研究采用不同的改性剂改性后，得到县有对不同污染物去除能力强的改性膨润土。并把改性膨润进行挤出成型和灼烧定型，制成适于水处理的颗粒状净化剂。根据要处理的废水中污染物的特点，选择搭配改性膨润土的种类和数鲑进行组合搭配，得到最佳的改性膨润士净水柱或反应墙等，用于污水治理工程。

采用动态再生的方法，解决了静态再生固液分离困难的问题，且经过动态再生10次的改性膨润土去除Cr2+效果仍可达95%以上。

本研究研制的复合改。陛膨涧土净化剂主要用于含重金属、有机物的生活污水、工业废水和矿山废水的处理。本研究研制的复合改性膨润土净化剂成功运用于冲口垃圾填埋场渗滤液应急处理工程和桂林鲁家村生活污水治理工程等多项环保工程，经长期运营后出水稳定达标。

- 参考文献

[l]王鸿禧．膨润土．[M]．北京：地质出版社，1980.08

[2]潘兆鲁．结晶学与矿物学[M].北京：地质出版社.1989．

[3]任磊犬，黏十矿物与黏土岩[M].北京：地质出版社，1992．

[4]姜桂兰，张培萍．膨润土加工与应用[M].北京：化学工业出版社，2005

[5]姚道坤，中国膨润土矿床及其开发应用[M]．北京：地质出版社，1994

# [6]杨雅秀，张乃娴等，中国黏士矿物[M]．北京：地质出版社，1994

[7]管俊芳，陆墒，陈林丽等．膨润土深加工的研究进展[J]．化工矿产地质，2003，(1): 23-27.

[8]陈济关．我国膨润士的加工及应用[J].矿产保护与利用，1991，(6):37-40

[9]王泽民，周风歧，马小凡，膨润土的提纯及应川研究[J]．非金属矿，1996，19(3): 193-196

# [10]陶凯，膨润十捉纯方法研究[J]．煤炭技术，2008，27(4):1 26-127

[11]刘四海，膨润十的提纯和钠化改性方法[J]．石油钻探技术，1993，21(2):40～41

[12]丁少明，单承湘，扬保俊．膨润土提纯方法研究[J]．合肥工业大学学报，1997，(4): 29-32

[13]徐铉海，黄裥强，潘柳萍等．宁明膨润土湿法提纯工艺研究[J]试验研究，2000，(11):5-8

[14]蒋月秀，黄人新，李仲民等．膨润土的纯化及脱水过群研究[J].广两科学，2003，10(2): 110-112

[15]闰景辉，李景梅，王巍等．膨润土化学提纯研究[J]．非金属矿，2002，25(3):8-J0

[16]何宏平，郭九皋，林鸿福等．酸活化蒙脱石微结构演化模式的新证据[J]．科学通报，2002，47(5):396-400

[17]胡智荣，叶振球，马锦垒，改性膨润-㈨勺应用研究[J].非金属矿，1991，14(1):46-48

[18]王贵领，赵经贵，赵杰等．膨润土深度开发产品的制备及研究现状[J]．化学丁程师，2003，(2):43-45

[19]于桂香，张德金．膨润土及其开发利川[J].辽宁化上，1994，(2):23-26．

[20]李建平．膨润土的工艺特性及其应用，地质找矿论丛，1998，13(1):67-73

[21]胡福欣，改性膨润土在废水处理方面的应用研究一改性膨润一卜∞制备[J]信刚师范学院学报（自然科学版），1 999，12(3):334-336

[22]胡福欣，彭波，改性膨润土的制备(II)[J]．信刚师范学院学报（白然科学版）,1999，(4):449-450

[23]王连军，黄中华，刘晓东，膨润土的改性研究．工业水处理．1999，19(1):9-11

[24] Zhu L.,Li Y, Zhang J. Sorption of organobentonites to some ogranic pollutants in water[J]. Environ. Sci. Techn01.,1997, 31(5): 1407--1410

[25] Zhu L., Ren X.,Yu S. Use of cetyltrimethylammonium bromide bentonite to remove organic

contaminants of warying polar character from water[J]. Environ. Sci. Teclm01., 1998, 32(21):3374-3378

[26] Chert B., Zhu L. Partition of polycyclic aromatic hydrocarbons on organobentonites from water[J]. Environ. Sci.,2001, 13(2): 129-136

[27]宋利中，陈宝梁，多环芳烃在水／膨润十问的分配行为[J]．中国环境科学，2000，20(2): 119-123

[28] Zhu L.,Zhangj.,  LiY,  et al.  Organobentonitcs as adsorbents for some ogranic pollutions and its application in waste water treatment[J].  Environ.  Sci.,  1996,  8(3):  378-383

[29]朱利中，张淳，周立峰等．有机膨涧土吸附苯酚的性能及其在水处理中的应用初探[J].中国环境科学，1 994，14(5): 347～349

[30]朱利中，胡建中，沈小强等，有机膨润十吸附对硝基苯酚的性能及其在水处理中的应用初探[J]环境利。学。学报，1995，15(3): 316--321

[31]朱利中，李黼民，张建英等，有机膨润十吸附水中茶胺、萘酚的性能及其应用[J]．环境科学学报，1997，17(4): 445-449

[32]朱利中，任晓刚，俞纠斌等．CTMAB-膨润土去除水中有机物的性能及机理[J]．中国环境科学，1998，18(5): 450-454．

[33]朱利中，陈宝梁，罗瑜．自1机膨润土吸附水中多环芳烃的性能及机理研究[J]．环境料学学报，2000，20(1): 21-26

[34]朱利中，陈宝梁，沈韩艳等．双阳离子有机膨润十吸附处理水中有机物的性能[J]．中国环境科学，1999，19(4): 325. 329

[35]朱利中，陈宝梁，李铭霞等．双阳离子有机膨润士吸附处理水中有机物的特征及机理研究[J].环境科学学报，1999，19(6): 597--603

[36] Zhu,L.,Chen B.,Shen X. Sorpfion of phenol, p-nitrophenol, and aniline to dual-cation ogranobenlonites fi'om water[J]. Environ.  Sci. Techn01.,2000, 34(3): 468-475

[37]朱利中，马狄狄，陈宝梁，双|j¨离子有机膨润I：对菲的吸附性能及机理研究[J].环境化学，2000，19(3): 256 -260

[38] ZhuL.,Chert, B. Sorption Behavior of p-Nitrophenol on the Interface between Anion-Cation

Organobentonite and Water[Jl.Science and technology, 2000, 340.: 2997-3002

[39]宋利r{]，千晴，陈宝梁，阴一刚离子有机膨润土吸附水中苯胺、苯酚的性能[J].环境科学，2000，21，42-46

[40]朱利中，陈宝梁，葛渊数等，对硝基苯酚在阴一刚离子有机膨润土／水间的界面行为研究[J]．环境化学，2000，1 9，41 9-425

[4]李济吾，朱利中，蔡伟建，微波增强有机膨润士合成，废水处理一体化吸附染料的效率与机理[J]．环境科学，2006，27aD: 2212-2216

[42]L.ZhLI,J.Ma,  SimultaneOLcs rcmoval of acid dve and cationic surfactant from water by bentonite in one-step process, Chem.  Eng.J.(2007), doi: 10. 1016/:i.cej. 2007. 08. 023

[43]邵振华，周明华，雷乐成，有机膨润十吸附分离一体化技术处理酸性橙II染料废水[J].环境科学学报，2005，25(5): 655～660

[44]汗人掣，徐新华，米爽.JI.业废水中专项污染物处理手册[M]．化学T业出版社，2000：28-45

[45]孟祥利，．’刿国匕．重金属废水处理[M]．化学1：业出版社，2000：12-13

# [46]廖亮．含铬废水治理技术的应川[J]．环境技术，2002.1：19-24

[47]涂传青，胡勇讥镀铬废水治理、资源回用技术及进展[J].电镀与环保，J999, 19(3): 28-32

[48]郑宝华，李峥．含铬废水处理方法综述[J]．化学设备与防腐蚀，1998.6：32-37

[49] KaPoor AnooP. et al. Use of immobiliezd bentonite inremoval of heavv melals from waste

water[J].Journal ofEnvironmental Engineering, 1998, 124(10): 1020-1024

[50] Winnie Matthes,Fritz.W.Madsen,Guenther. Kahr.Sorptlon ofheavy-metal cations by Al and

Zn-hydroxy-intercalatcd and p川ared bentonite[J].Clays and Clay Minerals, 1999, 46(5): 617-629

[51] Winnie M L,Fritz T,Madsen et al.  Sorption of heavy-metat cations by Al., and Zr-hydroxy

intercMated and pillared bentonite[J].  Clays and Clay Minerals, 1999, 47(5): 617-629

[52] Naseem KTahie S S.  Removal of Pb2'- from aqLieous/acidic solutioiis by using  bentonite as anabsorbent[J].  Wat Res, 2001, 35(16): 3982-3986

[53] Oyanedel-Craver.Vinka A. Smith, James A. Effect of quaternary ammoniLrrn cation loading and pH on lieavv metal sorption to Ca bentonile and lwo organobentonitcs[J].Journal of Hazardous AfaZerials, 2006, 137(2): 1102-1114

[54] LiuYun, Shen Xing, Xian Qiming, Chen Haidong, Zou Huixian, Gao Shixiang. Adsorption of copperalid leacl in aqueous solution onto bentonite modified  bv 4-methvlbenzo-15-crown-5[J]. Journal of Hazardous Materials. 2006, 137: 1149-1155

[55]宋中，刘存花．酸性膨润土处理含重金属水初探[J].环境污染与防治，1993, (1): 3-6

[56]沈学优，陈曙光，于烨，不同粘十处理水t1一重金属的性能研究【J]．环境污染与防治，1998, 20(3):15-18

[57]金辉，寓江，郑珊杰等，膨润土对汞的吸附性能研究[J]．水处理技术，1999, 25(4): 226-229

[58]孙家寿，刘羽，鲍世聪等，交联粘十矿物吸附特性研究（Ⅵ）—铝锆交联膨润土对废水中铬的吸附[J].武汉化工学院学报，2000, 22(4): 37-39

[59]王绍梅，李惠云，郭金福，有机膨润-卜制备及其对铬酸根离子吸附性能研究[J]．非金属矿，2006,29(5): 56-58

[60]贾锦霞，李玲，甄卫军等．新疆有机化改性膨润土吸附水中金属离子的砑究[J]．矿产综合利用，2006, (2): 17-21

[61]李玲，贾锦霞，甄卫军等，有机化膨润土对水中金属离子的吸附及其表征[J]．矿物学报，2006,26(3):285-290.

[62]李芳蓉，膨润土的改性及其在废水处理中的应用[D]．兰州：两北师范大学，2007

[63]陈学青，曹吉林，侯丽红等．成型膨润土和钛柱撑膨润土对水中Pb2+和氯乙酸吸附及再生[J]．环境工程学报，2007,5(1):36-40

[64]胡恭任，于瑞莲．酸改性膨润土处理含铅废水[J]．中国矿业，2007,15(2):100-102

[65]罗成玉，司友斌，刘小红，改性膨润十对废水中Cu2+、Zn2+去除效果的研究[J]．安徽农业大学学报.2007,34(1):34-39

[66]潘嘉芬，芦杰．天然及改性膨润土吸附废水中Pb2+、Ni2+、 Cd2+的试验研究[J]．金属矿山，2008.9：130-133

[67]刘永红，万信标，李爱华．膨润十．的改性及其对水体中2il2+的净化作用[J]．化学与生物工程．2007，2 24(3)：34-35

[68] Veli S,AIYLIZ B.Adsorption of copper and zinc from aqueous solutions by using natural clay[J].J Hazard Mater.,200 7.149:226-233

f69] Tahir S S,Naseem R.Remova】of Cr(lll) from tannerv xvastewater by adsorption onto bentonite clay[J].Separ Purif Techn.,2007,53:312-321. ,

[70]翁国坚，李湘祁，汤德平，等，铝锆柱撑蒙脱石处理Cr(VI)废水的应用研究[J]．福州大学学报，2003:31(1):116-119

[71]补胜龙，Na、Al改造型膨润十对溶液中铬及其机理研究[J]．水处理技术，1999，25(5):344-349

[721赵晓明，汪红所，孙胜龙，等．改性膨润十去除水中Cr(VI)的实验研究[J]．污染防治技术，1999，12(2):107-108

[73]胡付欣，杨性坤，改性膨润士及其在含铬废水处理中的研究[J]．非金属矿，2002，21(1):46-47

[74]孙家寿，刘羽，鲍雌聪，等．铝锆交联膨润十对废水中铬的吸附[J]．武汉化工学院学报，2000，22 (4)：37-38

[75]付勇，万朴，李博文，镭，有机膨润十处理含铬废水的研究[J]．阳南工学院学报，2001,16(2):75-76

[76]千翠珍，周广柱，冯承莲．活性向土对溶液中重金属离子的吸附性能研究[J]．中国非金属矿工业导刊：2005，48(4):49-50

[77] M. Majdan, O. Marvuk,S.Pikus,E.Olszewska,R.K wiatkowski,H.Skrzypek. Equilibrium,FTIR, scanning electronmicroscopy and small wide angie X-ray scattering studies of chromates adsorption on modilled bentonite[Jl.JOLrrnal of MoleCLclar StrLicture,2005,740:203-211

[78]码正乜，刘晓勤，姚虎卿，时钧．吸刚理论与吸附分离技术的进展[J]．南京工业大学学报，2006,28,(1):100-102.

[79]章燕豪．吸附作用[M]．上海：上海科学技术出版社，1989．

[80]李琴，翟建平，张文艺等．膨润土对Pb2+、Cu2+、Cr3+的吸附动力学及等温线研究[J]．环境污染治理技术与设备，2006，7(10):55-58．

[81]束善治，衷勇.污染地下原何处理方法可渗透反应墙[J]．环境污染治理技术与设备，2002，

3 (1)：47-51．

[82] Permeable reactive barrier technologies.  for contaminant remediation.  USEPA.  EPA／600／R-98

[83] Treatment  Teclmologicsfor  Site  CleanLip  Annual  Status  Report(Tenth Edition).USEPA. EPA-542-r-014)04, 2001.

[84] Morrison S J,Metzler D& Brian P D. Removal of As, Mn,Mo, Se, U,V and Zn from groundxvater by zero-valent iron in a passive treaanent cell: reaction progress modeling. JoumalofContaminant Hydrology,2002,2:99-1 16

[85]蓝俊康，王焰新，利用铁屑腐蚀电池原位修复被氯代烃污染地下水的研究进展[J]，地质科技情报，2002，21(3): 84-88

[86]赵庆良，李湘中，化学沉淀法去除渗滤液中的氨氮[J].环境科学，1999，20(5):90-92.

[87]蓝俊康，王焰新．利用铁屑腐蚀电池原位修复被氯代烃污染地下水的研究进展[J].地质科技情报，2002，21(3):84-88．

[88] USEPA. Treatment Technologies for Site Cleanup Annual Status Report (Tenth Edition)[R]. EPA -542 -r一01 - 004, 2001.

[89] Stan J Morrison, Donald R Metzler. Brian P Dwyer. Removal of As, Mn, Mo, Se,U,V and Zn from groundwater by zero - valent iron in a passive treatment cell: reaction progress modeling [Jl. Journal of Contaminant Hydrology 2002:99-116.

[90] USEPA. Long term performance of permeable reactive barriers using zero - valent iron: an evaluation at two sites[R]. EPA/600/S- 02/001,2002. [9]

[91]赵明德，史惠祥，徐根良，微电池法预处理对氟硝基苯废水的研究[J]．化工环保，2002，22(1):15-18．

[92]潘万贵，陈娇领，沈央儿等．改性膨润土在废水处理中的应用[J]．浙江化工，2006，37(5): 15-17

[93]王春敏，吴少艳，王维军，改性膨润土及其在废水处理中的应用[J]，贵州化工，2006，31(1)．

[94]杨维，杨军锋，王立东等．阴／阳离子有机膨润士制备及其对苯酚吸附性能的实验研究[J]．环境污染与防治，2007，29 (1)：725-730

[95]李志娟，庞柱林，甄卫军，改性膨润土处理污水中有机污染物的研究[Jl．金属矿山，2007，(9):1097-112

[96]崔振水．膨润土／活性炭复合吸附剂对土霉素的吸附性能研究[J].河北化工，2006，29(3): 17-18，35

[97]龙敏，唐艳葵，童张法．改性铝锆柱撑膨润土去除水中氟离子[J]．过程工程学报，2011，l 1(1)：44-49

[98]杨莹琴，陈慧娟，壳聚糖插层膨润土的制备及其对Zn2+的吸附[J]，信阳师范学院学报：自然科学版，2007，20(3): 338-340

[99]孙家寿，吴晓云，膨润土对铬、磷的吸附性能研究[J].非金属矿，1999，3:33-35，47

[100]张红梅，彭先佳，栾兆坤．PDMDAAC．膨润士对对硝基苯酚吸附特性的研究[J]．环境化学，2005，24 (2)：205-208

[101]栗印环，张秀兰，胡付欣，改性膨润士对废水中硫化物的吸附及再生研究[J]．信阳师范学院学报：自然科学版，2008，21(3): 420-422